RUST-BAN 310

| POPIS RUST-BAN 310 je vodou mísitelný, emulgovatelný prostředek na ochranu proti korozi. Je formulovaný na základě ropného oleje, kvalitních emulgátorů a inhibitorů koroze. Je určený pro dočasnou ochranu dílů a výrobků. RUST-BAN 310 se vyznačuje následujícími kvalitativními znaky: - Při mísení s vodou tvoří emulzi. Aplikuje se v koncentraci 20% a po odpaření vody vytváří účinný ochranný film proti působení vlhkosti. - Prostředek je možné smísit s ropným olejem nebo technickým benzinem, čímž se získá vysoceúčinný olej na ochranu proti korozi. - Ochranný film lze odstanit: -Vodným roztokem průmys-lového čistidla -Organickými rozpouštědly, např. ESSOVARSOL, ESSO CLEAN. | POUŽITÍ RUST-BAN 310 je vhodný na: - Ochranu průmyslových výrobků, např: - Produktů hromadné výroby - Polotovarů - Výkovků - Vnitřní konzervaci kovových nádrží - Vnějšího povrchu zemědělských strojů a motorů před odstavením. - Dlouhodobější konzervaci polotovarů a hotových produktů skladovaných bez obalů v chráněných prostorách. - Ochranu výrobků dopravovaných bez obalu nebo zabalených v chráněném dopravním prostředku, nikoliv ale pro přepravu na moři. - Při tlakových zkouškách vodou k současné konzervaci. Upozornění: Čas schnutí: Konzervované výrobky musí před zabalením schnout minimálně 3 hodiny, při pokojové teplotě. Obzvláště drobné součástky musejí být před skladováním zbavené přebytečné emulze odkapáním, vyfoukáním, zahřátím nebo odstředěním. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| RUST-BAN 310 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 42 | DIN 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 930 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | cca 75 | DIN 51 758 |
| Třída nebezpečnosti |  | A III (VbF) |  |
| Vlastnosti 20% emulze |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 20°C | mm2/s | 5 | DIN 51 562, část 1 |
| Vlhká komora | h | cca 900 | DIN 51 359 * |
| Test rosením slanou vodou | h | cca 20 | FTM 791 B/ 400 1.2* |
| Tloušťka filmu | mikro m | cca 0,535 |  |
| Vydatnost | m 2 / kg | cca 500 |  |

* Výběr: Broušení (brusné plátno zrnění 240) a nanesení vrstvičky na zkušební plech podle ASTM D-1748

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.