Essolube X 201

SAE 10W,  20, 30, 40

Vysoce hodnotný jednorozsahový olej

| Popis Essolube X 201 je kvalitativně vysoce hodnotný jednorozsahový olej dostupný ve viskozitních třídách SAE 10W, 20, 30 a 40. Kvalitativně vysoce hodnotné základové oleje a vybraná aditiva umožňují nasazení při nepříliš náročných požadavcích a standardních intervalech výměny oleje. Použití Je vhodný pro nasazení v nepřeplňovaných naftových motorech a v 2-taktních motorech, dle odpovídajících předpisů výrobce zařízení. Může být nasazen i jako záběhový olej pro nové a nově zprovozněné stroje. Stejně tak jej lze použít jako hydraulický nebo kompresorový olej v zemědělství a ve stavebnictví. | Výkonnostní parametry Kvalitativní standardy: API CD/SC Výhody - Díky velmi dobré ochraně proti opotřebení a vysoké čistotě lze dosáhnout dlouhé životnosti motoru. - Mnohostranné použití jako hydraulický, převodový a kompresorový olej. |
| --- | --- |

| Technické parametry |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESSOLUBE X 201 |  | 10W | 20 | 30 | 40 |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 6,5 41 | 10,8 90 | 12,2 111 | 14,9 152 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index |  | 110 | 102 | 99 | 97 | DIN ISO 2909 |
| Dynamická viskozita při -10 °C při -20 °C | mPa.s | - 3160 | 3350 - | - - | - - | DIN 51 398 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 879 | 888 | 890 | 893 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 228 | 250 | 244 | 256 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -33 | -27 | -27 | -21 | DIN ISO 3016 |
| Sulfátový popel | hmot. % | 1,2 |  |  |  | DIN 51 575 |
| TBN | mgKOH/g | 8 |  |  |  | DIN ISO 3771 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.