FLEXON 843

| POPIS FLEXON 843 je svìtlý parafinický procesní olej. |  |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| FLEXON 843 |  |  |  |
| Barva |  | 1,0 | DIN ISO 2049 |
| Hustota pøi 15°C | kg/m3 | 880 | DIN 51 757 |
| Kinemat. viskozita pøi 40°C 100°C | mm2/s | 20,0 4,0 | DIN 51 562 díl 1 |
| Skupinová strukturní analýza CA CN CP | % % % | 8 32 60 | DIN 51 378 |
| Síra | hmot. % | 0,95 | DIN 51 400 díl 6 |
| Neutralizaèní èíslo (TBN) | mg KOH/g | 0,03 | DIN 51 558 díl 1 |
| Bod vzplanutí o.k. (Cleveland) | °C | 194 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -12 | DIN ISO 3016 |

Jedná se o informativní údaje, v pøípadì reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpeènostními údaji.

-Ochrana zdraví: Pøi zacházení s mazivy je tøeba dbát na všeobecná pravidla ochrany pøi práci, viz list s bezpeènostními údaji.

Dùležitá poznámka:	Výbìr procesního oleje se øídí podle konkrétního použití.

Uživatel musí praktickými zkouškami ovìøit vhodnost oleje pro danou aplikaci.