CAZAR K1, K2

| POPIS CAZAR K1 a CAZAR K2 jsou tmavá, táhnoucí se plastická maziva s dobrými přilnavostními vlastnostmi, formulované na základě vápenatého mýdla a minerálního základového oleje, přednostně použitelné k mazání míst strojů, které přicházejí do kontaktu s vodou. Charakteristické kvalitativní znaky: - Odlučivost vody Zvláště vhodné pro místa, která jsou omývána vodou. I za těchto podmínek zajišťuje vynikající odolnost maziva proti vodě a dobré přilnavostní vlastnosti dlouhou životnost plastického maziva. - Přilnavost Vynikající přilnavostní vlastnosti jsou dány plastickým mazivům CAZAR K přidáním speciálních přilnavostních aditiv do vysoce viskozního základového oleje. - Čerpatelnost v centr. mazacích systémech CAZAR K1 je možné čerpat v centrálních mazacích systémech s dlouhými rozvody díky jeho měkké struktuře. Čerpatelnost je umožněna i při nízkých teplotách. Kvalitativní standardy CAZAR K1 - splňuje požadavky pro plastická maziva K1 C-30 dle DIN 51 825 - dle normy 51 502 se označuje jako plastické mazivo K1 C-30, M1 C-30 a OG1 C-30. | CAZAR K2 - splňuje požadavky pro plastická maziva K2 C-30 dle DIN 51 825 - dle normy 51 502 se označuje jako plastické mazivo K2 C-30, M2 C-30 a OG2 C-30. POUŽITÍ CAZAR K1 a K2 jsou použitelné v teplotním rozmezí -30 až +60°C (při kratších intervalech domazávání do 80°C). Maziva CAZAR se používají pro mazání kluzných a valivých ložisek a dalších kluzných míst pro vysoká zatížení a nízké otáčky např.: CAZAR K1 (dříve FORMENTRENNFETT K1) - papírenské, textilní, tiskařské, balící a jiné stroje, centrální mazací systémy ložisek - mazání lan a kabelů - plastické mazivo dle Mercedes-Benz list 266.0 - oddělovací mazivo pro vnitřní povlaky lakovacích kabin (např. automobilový průmysl a výroba karoserií) CAZAR K2 - zařízení propustí, vodní turbíny - hornictví, stavební stroje, transportní stroje, nakladače, aj. - zubové spojky, otevřené převody - zemědělské stroje - jako plast. mazivo pro systémy kladek na jeřábech a bagrech - vhodné pro mazání řetězů Povolení: CAZAR K1 má povolení od firmy Mercedes Benz dle listu 266.0 v konzistenční třídě NLGI 1 |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAZAR K |  | 1 | 2 |  |
| NLGI - konzistenční třída |  | 1 | 2 | DIN 51 818 |
| Penetrace po prohnětení | 0,1mm | 325 | 280 | DIN ISO 2137 |
| Teplotní rozsah použití | °C | -30 až +60 *) |  | DIN 51 825 |
| Zpevňovadlo |  | Vápenaté mýdlo |  |  |
| Bod skápnutí | °C | 100 |  | DIN ISO 2176 |
| Odolnost proti vodě | st. zhodnoc. při zkušeb. teplotě | 1-60 |  | DIN 51 807 díl |
| Tlak tečení při -20°C | hPa | 300 | 600 | DIN 51 805 |
| Test na Timkenově zkušebním stroji - tíha břemene | N | 55 | 60 | DIN E 51 434 díl 3 |
| Odolnost proti oxidaci Pokles tlaku po 100h při 100°C | kPa | 80 |  | DIN 51 808 |
| Zkouška na korozivnost (SKF-Emcor test) | st. koroze | 0 a 0 |  | DIN 51 802 |
| Obsah pevných částic nad 25mm | mg/kg | < 20 |  | DIN 51 813 |
| Obsah vody | hmot. podíl % | 1 |  | DIN ISO 3733 |
| Odlučivost oleje při normální zkoušce 7 dní při 40°C | hmot. podíl % | 2,5 | 2,0 | DIN 51 817 |
| Základový olej - kinematická viskozita při 40°C | mm2/s | 170 |  | DIN 51 562 díl 1 |
| Výkonová klasifikace |  | K1C-30 | K2C-30 | DIN 51 825 |
| Označení |  | K1C-30 M1C-30 OG1C-30 | K2C-30 M2C-30 OG2C-30 | DIN 51 502 |

*) Při zkrácených intervalech domazávání možno až do +80°C.

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.