FORMENOEL E 20 B

| POPIS FORMENOEL E 20 B je vodoumísitelný formový olej určený pro stavební průmysl. Po smísení s vodou vznikne emulze oleje ve vodě, která při aplikaci mezi betonem a bedněním vytvoří tenký, stabilní dělící film. Tím je zabráněno nalepování betonu na bednění a formy, umožněno snadné a rychlé sejmutí neznečištěného bednění, bez rizika poškození betonového povrchu. Přilnavost materiálů používaných pro povrchové úpravy, např. omítek, štuk, barevných nátěrů, umělých hmot není FORMENOEL E 20 B negativně ovlivněna. FORMENOEL E 20 B je v souladu s testem CEC-L-33-T-82 biologicky odbouratelný a je proto s výhodou použitelný v ekologicky citlivých oblastech. | POUŽITÍ FORMENOEL E 20 B je přednostně určen pro použití v kombinaci s dřevěnými bedněními s hladkým (ohoblovaným) nebo hrubým (neohoblovaným) povrchem ve stavebním průmyslu a při asfaltování silnic. Je však vhodný i pro bednění a formy z jiných materiálů, tj. dřeva obecně, lisovaného papíru a jiných vláknitých materiálů. FORMENOEL E 20 B se osvědčil především v následujících aplikacích: - Při betonování ploch na stavbách a speciálně betonových dílů vytvrzovaných na dřevěných plochách. - Při asfaltování silnic, k zabránění nalepování asfaltových směsí na části strojů a zásobníky. - K impregnaci dřevěných bednění ponořením do 10 % emulze a následným osušením. FORMENOEL E 20 B se používá v koncentraci 8 - 10 % obj. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| FORMENOEL E 20 B |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 40 | DIN 51 562 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 930 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 250 | DIN ISO 2592 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.