FLEXON 876, 815

| POPIS Pod mezinárodním obchodním označením FLEXON nabízí společnost ESSO následující řady: - FLEXON 800 - FLEXON 600 FLEXON 876 a 815 jsou vysoce rafinované, parafinické řezy velmi úzkého destilačního rozmezí s odstupňovanou viskozitou. Produkty řady FLEXON 800 jsou prakticky výhradně používané jako změkčovadlo a nastavovací oleje při výrobě a zpracování kaučuků. FLEXON 876 a 815 se vyznačují následujícími charakteristickými vlastnostmi: - Chemickou neutralitou - Dobrými rozpouštěcími vlastnostmi - Termickou stabilitou - Dobrou oxidační stabilitou - Vysokým obsahem parafinických uhlovodíků - Velmi nízkou koncentrací aromátů - Světlou barvou - Příznivou barevnou stabilitou - Neutrálním zápachem | POUŽITÍ Produkty řady FLEXON 800 jsou přednostně používané jako změkčovadlo a nastavovací olej pro následující typy kaučuků: - Etylén-propylén-dienové (EPDM) - Etylén-propylénové (EPM) - Butylénové (IIR) Volba oleje závisí na konkrétních recepturách směsí, podmínka zpracování a požadovaných fyzikálně-chemických vlastnostech finálního výrobku. Kvalitativní standardy: FLEXON 876 a 815 odpovídají klasifikaci pro nastavovací oleje ASTM D 2226, typ oleje 104 B. Data o produktu: viz druhý list. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FLEXON |  | 876 | 815 |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s | 110 12,0 | 470 32 | DIN 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg / m3 | 883 | 901 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí u.k. (Clev.) | °C | 265 | 300 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -9 | -9 | DIN ISO 3016 |
| Neutralizační číslo | mg KOH / g |  0,03 |  0,03 | DIN 51 558, část 1 |
| Barva ASTM | Číslo barvy | 1,0 | 4,5 | DIN ISO 2049 |
| Obsah síry | % hm | 0,3 | 0,8 | DIN 51 400, část 6 |
| Obsah zásaditého dusíku | mg / kg | 100 | 180 | DIN ISO 3771 |
| Anilínový bod | °C | 115 | 119 | DIN 51 775 |
| Index lomu n d 20 |  | 1,484 | 1,496 | DIN 51 423 |
| Viskozitně hustotní konstanta |  | 0,811 | 0,815 | DIN 51 738 |
| Skupinová strukturní ananlýza C A C N C P | % | 3 30 67 | 6 27 67 | DIN 51 378 |
| Ztráty odpařením 22 hod/ 107 °C | % hm | 0,2 | 0,05 | ASTM D 972 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.