SOMENTOR N 35

| POPIS SOMENTOR N 35 válcovací olej, který je připraven k použití. Jedná se o speciální petrolejový řez. Obsahuje vybraná aditiva, která jsou dostupná také jako koncentrát pod označením WYROL 12. | POUŽITÍ SOMENTOR N 35 je určen hlavně pro válcování hliníku za studena. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 část 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| SOMENTOR N 35 |  |  |  |
| Vzhled |  | světlý, čirý | vizuálně |
| Barva ASTM | číslo barvy | <0,5 | DIN ISO 2049 |
| Kinematická viskozita při 20°C | mm2/s | 2,5 | DIN 51 562 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 810 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí u.k. | °C | 80 | DIN 51 758 |
| Bot tuhnutí | °C | -12 | DIN ISO 3016 |
| Neutralizační číslo | mgKOH/g | <0,1 | DIN 51 558 část 1 |
| Číslo zmýdelnění | mgKOH/g | 2 | DIN 51 559 část 1 |
| Průběh destilace začátek destilace 50% objem. konec destilace | °C °C °C | 205 225 270 |  |
| Obsah aromátů | objem. % | 15 | ASTM D 1319 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.