Essolube XT 4 15W-40		(návrh technického listu, srpen 2005)

Olej nejvyšší kvality pro vznětové i zážehové motory

Popis produktu

Essolube XT 4 15W-40 představuje olej nejvyšší kvality, který umožňuje spolehlivou ochranu moderních motorů provozovaných v náročných podmínkách. Olej Essolube XT 4 na bázi vysoce rafinovaných základových olejů v kombinaci s moderní technologií víceúčelových aditiv nabízí vynikající kvalitu s delšími intervaly výměny oleje. Tento produkt je doporučován pro použití v celé řadě náročných aplikací jako je nákladní doprava, těžba, stavebnictví a zemědělství, i ve smíšených vozových parcích.

Vlastnosti a výhody

Nízkoemisní vznětové motory kladou vysoké požadavky na motorové oleje. Olej Essolube XT 4 15W-40 je vyroben tak, aby splňoval přísné normy výkonnosti moderních i starších vznětových a zážehových motorů. Mezi klíčové vlastnosti a výhody patří:

- Vysoká oxidační stabilita, která snižuje tvorbu kalů a vede k růstu viskozita

- Dobrá disperze sazí, která snižuje spotřebu oleje a opotřebení motoru

- Vyvážená čisticí/dispergační schopnost, která udržuje motory čistší

- Účinná ochrana proti opotřebení, která prodlužuje životnost motoru a snižuje náklady na údržbu

Použití

- Nepřeplňované a přeplňované vznětové a zážehové motory evropských, japonských a amerických výrobců

- Silniční lehká a těžká nákladní doprava

- Terénní provoz včetně stavebnictví, důlní a povrchové těžby a zemědělství

Klasifikace a specifikace

Essolube XT 4 15W-40 splňuje následující klasifikace/specifikace:

ACEA A3/B3/B4

Essolube XT 4 15W-40 má následující osvědčení:

MAN M3275

Volvo VDS-2

Essolube XT4 15W-40 je doporučen pro aplikace, u kterých je požadováno:

ACEA E3-96 Issue 4

API CF-4, CG-4, CF, SJ

MTU Type 2

RVI RD

Daimler Chrysler MB 228.3

Charakteristické vlastnosti

| Essolube XT4 15W-40 |  |
| --- | --- |
| SAE třída | 15W-40 |
| Viskozita, ASTM D 445 |  |
| cSt při 40°C | 106 |
| cSt při 100°C | 14,4 |
| Viskozitní index, ASTM D 2270 | 135 |
| Síranový popel, hm.%, ASTM D 874 | 1,4 |
| TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 | 11,5 |
| Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97 | -30 |
| Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92 | 220 |
| Hustota při 15°C kg/l, ASTM D 4052 | 0,88 |

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.