BASEKOTE 31

| POPIS BASEKOTE 31 je voskovitý produkt, speciálně vyvinutý pro průmysl vyrábějící lodě, který se používá v kombinaci s příslušnými mazacími tuky např. SLIPKOTE 3 jako pomocný prostředek pro posouvání lodí. Vykazuje následující vlastnosti: - velmi dobrá adheze - nižší koeficient tření - vysoká únosnost (přes 100 t/m2 v klidovém stavu, mnohonásobně vyšší při pohybu lodi) POUŽITÍ Kombinace dobře přilnavého BASEKOTE 31 jako podkladu na sjezdové dráze lodi a povrchové vrstvy SLIPKOTE 3 se používá v loděnicích v celé Evropě. Dále se dá použít pro transport těžkých stavebních dílů po zemi (např. základy strojů, mostů) | Desky BASEKOTE 31 se před použitím rozpustí. Aby se odstranila vlhkost podkladu musí se zahřívat na 130°C. Při zahřívání je nutno produkt promíchávat. Ještě tekutý produkt se nanese na čistý a suchý podklad např. dřevo, beton a vytvoří se tvrdá, hladká krycí vrstva, která po vychlazení na teplotu okolí je dostatečně únosná. - Tloušťka vrstvy je závislá na místních podmínkách - Jedním nanesením se získá vrstva cca 3-5mm silná. Pro větší vrstvu je nános zapotřebí opakovat. Před nanesením následující vrstvy musí být předchozí vrstva dokonale vytvrzená. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled / Barva | hnědá krémová |  |  |
| Bod tání | °C | 60 | ASTM D 938 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.