ESSO ULTRA DIESEL

| POPIS ESSO ULTRA DIESEL je vysoce výkonný, lehkoběžný olej viskozitní třídy SAE 10W-40 vyvinutý pro celoroční použití ve všech typech moderních naftových motorů osobních automobilů, včetně přeplňovaných. Chrání motor před působením úsad a díky menšímu tření snižuje spotřebu paliva. ESSO ULTRA DIESEL se vyznačuje následujícími charak-teristickými vlastnostmi: - Vynikajícími detergentními scho-pnostmi, tj. udržuje motor v čistém stavu a zabraňuje tvorbě úsad. - Malým sklonem ke zvyšování viskozity (houstnutí) i při intenzivním působení částeček sazí tvořících se v naftovém motoru. - Zabezpečuje snadné startování motoru i v zimních podmínkách. | - Snižuje tření a tím přispívá k úspoře paliva. - POUŽITÍ - ESSO ULTRA DIESEL je určen pro mazání všech typů moderních naftových motorů osobních automobilů - nepřepl-ňovaných i přeplňovaných. - Při použití oleje je nutné respektovat speciální předpisy výrobce motoru, včetně povolené viskozity oleje a intervalu jeho výměny. - Kvalitativní standardy: - ACEA B3 - API CD - Povolení: - Peugeot - Naftové motory - VW 505 00 (11/92) |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| ESSO ULTRA DIESEL |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 13,9 94 | DIN 51 562 |
| Dynamická viskozita při -20 °C | mPa.s | 2600 | DIN 51 398 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 875 | DIN 51 757 |
| Viskozitní index |  | 150 | DIN ISO 2909 |
| TBN | mg KOH / g | 11,0 | DIN ISO 3016 |
| Bod vzplanutí | °C | 225 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -33 | DIN ISO 3016 |
| Popel (síranový) | hmotnostní % | 1,5 | DIN 51 575 |
| Viskozitní třída SAE |  | 10W-40 | SAE J 300 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.