ESSO EXTRA MOTOR OIL

SAE 15W-40

Vysoce hodnotný vícerozsahový motorový olej

| POPIS ESSO Extra 15W-40 je značkový produkt mezinárodní organizace ESSO. Jako vícerozsahový motorový olej viskozitní třídy 15W-40 je použitelný celoročně. POUŽITÍ Určen pro nasazení v benzínových motorech osobních automobilů, kde je vyžadován motorový olej s výkonovou klasifikací API SF a pro naftové motory osobních automobilů, kde je předepsána klasifikace API CC. Intervaly výměn je nutno dodržovat v souladu s provozním předpisem výrobce, stejně jako ostatní specielní předpisy výrobce. | VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY Kvalitativní standardy: API SF / CC Povolení: Mil-L-46 CCMC G2/D1 Ford SSM-2C 9001 SSM-2C 9011-A Opel GM 6049-M (API-SF/CC) VÝHODY - Cenově příznivý vícerozsahový motorový olej pro celoroční použití. - Spolehlivě chrání motor před opotřebením po celou dobu předepsaného intervalu výměny. |
| --- | --- |

| Technické parametry |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 14,0 103 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index |  | 138 | DIN ISO 2909 |
| Dynamická viskozita při -15 °C | mPa.s | 3000 | DIN 51 377 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 883 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 230 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -27 | DIN ISO 3016 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.