HLPD-OEL

ISO VG 22, 32, 46, 68

| POPIS Oleje HLPD jsou kvalitní hydraulické oleje, formulované na bázi ropného oleje a obsahující speciální kombinaci aditiv, které snižují opotřebení, mají v hydraulických zařízeních čistící efekt a udržují drobné nečistoty trvale ve vznosu. Tyto hydraulické oleje mohou přijmout omezené množství vody, kterou emulgují. Jsou určené především pro obráběcí stoje s elektro-hydraulickým řízením, v jejichž hydraulických systémech a převodovkách vznikají, nebo pronikají oděr, nečistoty, obráběcí kapaliny apod. K charakteristickým kvalitativním znakům těchto olejů patří: - Odolnost proti opotřebení schopnost přenášet zatížení Obsahují vysokotlaké přísady, které umožňují efektivní přenos zatížení mezi pohybujícími se kluznými elementy. Tím se sníží tření a opotřebení, např. řídících prvků. Na základě aditiv zmírňujících tření a přenášejících zatížení je zajištěno, že při pomalém pohybu nedochází mezi těsněním pracovního pístu a válcem k trhavému pohybu. (Stick-Slip-Effekt). - Schopnost čistit a udržovat zařízení ve vznosu - V důsledku dobrého čistícího efektu oleje a schopnosti udržovat nečistoty ve vznosu je zabezpečeno, že nečistoty běžně se vyskytující v použitých hydraulických olejích se neusazují v řídících elementech nebo jinde. | Tyto nečistoty vznikají při běžném používání olejů otěrem, reakcemi, nebo se do olejů dostávají z pracovního prostředí. Působením aditiv obsažených v oleji jsou tyto nečistoty rozmělňovány v podobně drobných částic pak udržovány ve vznosu. Malá množství vody jsou olejem přijímána. - Zamezení koroze - Naolejované kovové součásti hydraulických systémů jsou chráněné proti korozi a to i při dlouhodobějším odstavení zařízení. Výběr vhodné viskozity hydraulického oleje závisí ve značné míře na způsobu použití, provozních podmínkách a předpisech výrobců zařízení. POUŽITÍ: Oleje HLPD se používají v: - Hydraulických zařízeních s hydrostatickým pohonem. - Hydraulických čerpadlech a hydromotorech, které na základě svojí konstrukce nebo v důsledku provozních podmínek musejí pracovat s oleji obsahujícími přísady ke snížení opotřebení. - Elektrolamelových spojkách Kvalitativní vlastnosti: HLPD-OEL minimálně splňují požadavky DIN 51 524, část 2, s výjimkou deemulgační schopnosti. Data o produktu: viz. druhý list |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HLPD-OEL |  |  | 22 |  | 32 |  |  | 46 |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 0°C při 40°C při 100 °C | mm2/s |  | 200 22 4,2 |  | 360 32 5,3 |  |  | 550 46 6,5 |  |  | 940 68 8,6 |  |  | DIN 51 562, část 1 |  |  |  |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 |  | 865 |  | 870 |  |  | 880 |  |  | 900 |  |  | DIN 51 757 |  |  |  |  |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C |  | 180 |  | 200 |  |  | 220 |  |  | 230 |  |  | DIN ISO 2592 |  |  |  |  |
| Bod tuhnutí | °C |  | -30 |  | -24 |  |  | -24 |  |  | -24 |  |  | DIN ISO 3016 |  |  |  |  |
| Neutralizační číslo | mgKOH/ g |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 558, část 1 |  |  |
| Popel (oxidový) | g /100 g |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN EN 7 |  |  |
| Koroze na mědi | Stup. koroze |  | 1-100 A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 759 |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze |  | 0-A 0-B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 585 postup A a B |
| Zkouška odlučivosti vzduchu při 50°C | min |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  |  |  | DIN 51 381 |  |
| Pěnivost S1 (postup B) S2 S3 | ml ml ml |  | < 30 / 0 < 30 / 0 < 30 / 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 566 |
| Obsah nerozpustných látek | g / 100 g |  | < 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 592 |
| Stárnutí, zvýšení neutralizač. čísla po 1000 h při 95°C | mgKOH/ g |  | < 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 587 |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1 po 7 dnech při 100°C (Relativní změna objemu) Změna tvrdosti SHORE-A | % SH |  | +7 -2 |  | +7 -2 |  |  | +6 -1 |  |  | +6 -1 |  |  | DIN 51 538, část 1 DIN 53 521 DIN 53 505 |  |  |  |  |
| Zkouška únosnosti FZG | st. poškoz. síly |  | - |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | DIN 51 354, část 2 |  |  |  |  |
| změna hmotnosti | mg/kWh |  | - < 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mechanická zkouška v lamelovém čerpadle (otěr) Kroužek Lamela | mg mg |  | < 120 < 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 389, část 2 |  |  |  |
| ISO viskozitní klasifikace | ISO VG |  | 22 |  | 32 |  |  | 46 |  |  | 68 |  |  | DIN 51 519 |  |  |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.