UMLAUFOEL 460

| POPIS UMLAUFOEL 460 je vysoce viskozní mazací olej na minerálním základě pro mnohostranné použití. Má následující charakteristické vlastnosti: - vynikající termická stabilita a dobré mazací vlastnosti - nepatrná tvorba zbytků a omezený sklon k odpařování KVALITATIVNÍ STANDARDY UMLAUFOEL 460 překračuje minimální požadavky na mazací oleje třídy C dle DIN 51 517 díl 1 | POUŽITÍ UMLAUFOEL 460 je možno použít v: - málo zatížených oběhových systémech a v průmyslových odvětvích, kde je požadován mazací olej třídy C dle DIN 51517 díl 1 - parních strojích, jejichž teplota páry není vyšší než 250°C - parních turbínách, stacionárních plynových turbínách a také ve strojích, které jsou poháněné parními turbínami, jako např. generátory, kompresory, čerpadla a v převodech jako mazací olej a olej pro regulaci. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| UMLAUFOEL 460 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 31,5 465 | DIN 51 562 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 900 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 300 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -9 | DIN ISO 3016 |
| TBN | mg KOH/g | <0,03 | DIN 51 558 díl |
| Popel (oxidový) | g/100g | <0,02 | DIN EN 7 |
| Korozivní účinky na mědi | st. koroze | 1-100A3 | DIN 51 759 |
| Obsah vody | g/100g | <0,1 | 3733 |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1, 7 dní, 100°C rel. změna objemu změna tvrdosti dle Shore- A | % SH | +1 -2 | DIN 53 521 DIN 53 505 |
| Stárnutí, zvýšení Conradsonova karbonizačního zbytku | hmot. % | 0,9 | DIN 51 352 díl 1 |
| Označení |  | C 460 | DIN 51 517 díl 1 |
| Viskozitní třída | ISO VG | 460 | DIN 51 519 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.