SOMENTOR 53

| POPIS SOMENTOR 53 je základový olej bez přísad, který je vyroben ze zvlášť vybraných rafinátů základového ropného oleje. (Solvent-extrahovaný neutrální olej). | POUŽITÍ SOMENTOR 53 se používá jako základní komponent pro válcovací oleje k válcování oceli, barevných kovů a slitin těžkých kovů za studena. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 část 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| SOMENTOR 53 |  |  |  |
| Barva ASTM | číslo barvy | L 0,5 | DIN ISO 2049 |
| Kinematická viskozita při 20°C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 18 8 | DIN 51 550 DIN 51 561 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 875 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí u.k. | °C | 150 | DIN ISO 3016 |
| Bot tuhnutí | °C | <-60 | DIN ISO 3016 |
| Neutralizační číslo | mgKOH/g | <0,03 | DIN 51 558 část 1 |
| Popel (oxid) | g/100g | <0,005 | ASTM D 482 |
| Průběh destilace začátek destilace 50% objemových procent konec destilace | °C °C °C | 215 335 465 | ASTM D 2887 |
| Obsah aromátů | hmot. % | 22 | ASTM D 2549 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.