ZERICE

| POPIS Na základě svojí dobré, přirozené stability proti oxidaci a tekutosti při nízkých teplotách jsou oleje ZERICE mimořádně výhodné pro mazání a chlazení kompresorů chladících zařízení pracujících s různými kapalnými i plynnými chladivy. ZERICE jsou formulované na základě velmi kvalitních naftenických selektivních rafinátů a jsou určené pro chladící kompresory pracující s čpavkem jako chladivem. | POUŽITÍ - ZERICE 15 a 22 pro chlazení a mazání pístových kompresorů pracujících s kapalným, nebo plynným čpavkem, jako chladivem v kapalné či plynné formě. - ZERICE 46 a 68 pro chlazení a mazání rotačních, pístových a turbokompresorů pracujících s čpavkem jako chladivem v kapalné či plynné formě. Kvalitativní standardy: - Oleje ZERICE překračují základní požadavky podle DIN 51 503 „Oleje pro chladící kompresory“ pro skupinu KA. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZERICE |  | 15 | 22 | 46 | 68 |  |
| Kinematická viskozita při 20 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 33 14 | 51 21 | 168 44 | 230 65 | DIN 51 562 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 880 | 885 | 888 | 894 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. | °C | 160 | 160 | 204 | 224 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -51 | -48 | -42 | -36 | DIN ISO 3016 |
| Neutralizační číslo | mg KOH/ g | < 0,04 |  |  |  | DIN 51 558, část 3 |
| Číslo zmýdelnění | mg KOH/ g | 0,1 |  |  |  | DIN 51 559, část 2 |
| Popel (oxidový) | g/ 100 g | < 0,01 |  |  |  | DIN EN 7 |
| Označení |  | KAA 15 | KAA 22 | KAA 46 | KAA 68 | E DIN 51 503 |
| ISO -viskozitní klasifikace | ISO VG | 15 | 22 | 46 | 68 | DIN 51 519 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.