FORMENOEL MT

2, 52

| POPIS FORMENOEL MT 2,52 jsou vysoce viskózní formové dělící oleje formulované na bázi ropného oleje, obsahující speciální přísady pro zvýšení oddělovací schopnost. Olej FORMENOEL MT 52 navíc obsahuje velmi účinné zlapšovače přilnavosti. Díky své vysoké viskozitě vytvářejí tyto produkty rovnoměrnou, velmi hustou a lepkavou odddělovací vrstvu, která při extrémních podmínkách při výrobě prvků z plynobetonu odolává např: - oplachovacímu efektu, který nastává v případě, že je směs plynobetonu pod vysokým tlakem pumpována do formy | - otěrovému působení plynobetonové směsi při jejím roztahování ve formě, - extrémním podmínkám při vytvrzování plynobetonu v autoklávech (180°C při 10 bar). POUŽITÍ Produkty FORMENOEL MT 2, 52 byly vyvinuty speciálně pro výrobu plynobetonových stavebních prvků v autoklávech. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMENOEL MT |  | 2 | 52 |  |
| Kinematická viskozita ři 40 °C | mm2/s | 152 | 180 | 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 890 | 892 | DIN 51 757 |
| Bod tuhnutí | °C | -12 | -21 | DIN ISO 3016 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 240 | 240 | DIN ISO 2592 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.