TELURA 606, 671, 675

| POPIS Produkty řady TELURA patří do skupiny procesních olejů, používaných v širokém měřítku v průmyslu při výrobě chemicko- technických produktů. Pod mezinárodním označením TELURA nabízí společnost ESSO dvě řady produktů, odlišujících se svým chemickým složením : - řada TELURA 600 - parafinické oleje, - řada TELURA 300 - naftenické oleje. Každá z těchto řad je popsána v samostatné produktové informaci. Produkty TELURA 606, 630, 671 a 675 jsou parafinické řezy s odstupňovanou viskozitou. Jsou pro ně charakteristické následující vlastnosti : - chemická neutralita, - dobrá rozpouštěcí a nosná schopnost, - vysoký obsah parafinických uhlovodíků, - velmi nízký obsah aromátů, - světlá barva, - neutrální zápach, - termická stabilita, - dobrá barevná stálost, - velmi dobrá oxidační stabilita. | POUŽITÍ Produkty řady TELURA 600 se používají jako procesní oleje v následujících průmyslových odvětvích a aplikacích při výrobě : - lepidel (změkčovadlo a rozpouš-tědlo), - tlakových tiskových barev a kopírovacích papírů (nosný olej), - antikorozních prostředků (nosný olej), - pomocných prostředků pro textilní průmysl (olej pro zpracování a impregnaci textilií), - hnojiv (práškové pojivo). Při volbě konkrétního oleje pro určitou aplikaci je rozhodující složení, požadova- né fyzikální i technologické vlastnosti fi- nálního produktu a podmínky jeho zpracování. TELURA 606, 671 a 675 jsou značkové produkty mezinárodní společnosti ESSO, dostupné po celém světě. Pro určité aplikace mohou být na základě technického posouzení požadavku nabídnuty i další speciální produkty tohoto typu. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TELURA |  | 606 | 671 | 675 |  |  |  |  |  |  |  |
| Barva ASTM | číslo barvy | 0,5 | 1,0 | 4,5 |  |  | DIN ISO 2049 |  |  |  |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 840 | 883 | 901 |  |  | DIN 51 757 |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C při 20 °C | mm2/s mm2/s mm2/s | - 7,1 13,6 | 12,0 110 - | 31 470 - |  |  | DIN 51 562, část 1 |  |  |  |  |
| Viskozitně hustotní konstanta |  | 0,810 | 0,811 | 0, 815 |  |  | DIN 51 378 |  |  |  |  |
| Index lomu nD 20 |  | 1,464 | 1,484 | 1,496 |  |  | DIN51 423 |  |  |  |  |
| Anilinový bod | °C | 90 | 115 | 119 |  |  | DIN 51 775 |  |  |  |  |
| Skupinová strukturní analýza (korig. na obsah síry) CA C N C P | % % % | 4 28 68 | 3 30 67 | 3 27 67 |  | DIN 51 378 |  |  |  |  |  |
| Obsah síry (FA) | % hmot. | 0,2 | 0,3 | 0,7 |  | DIN 51 400, část 6 |  |  |  |  |  |
| Obsah zásaditého dusíku | mg / kg | 10 | 100 | 180 |  | DIN ISO 3771 |  |  |  |  |  |
| Ztráta odpařením, 22 hod. / 107°C | % hmot. | 10,5 | 0,2 | 0,05 |  | ASTM D 972 |  |  |  |  |  |
| Neutralizační číslo | mg KOH/ g | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 |  | DIN 51 558, část 1 |  |  |  |  |  |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 160 | 265 | 300 |  | DIN ISO 2592 |  |  |  |  |  |
| Bod tuhnutí | °C | -24 | -9 | -9 |  |  | DIN ISO 3016 |  |  |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.