ESSO AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID LDS

| POPIS ESSO AUTOMATIC TRANSMISION FLUID LDS je vysoce hodnotný, plně syntetický převodový olej pro mazání a řízení automatických převodovek. Kombinace syntetických základových olejů se speciálně určenými aditivy dávají oleji rozhodující přednosti jako termická stabilita a příznivé chování za nízkých teplot ESSO AUTOMATIC TRANSMISION FLUID LDS má následující charakteristické kvalitativní znaky: - excelentní odolnost vůči stárnutí umožňuje oleji plné zaručení funkce po celý výměnný interval i při nejtěžších podmínkách provozu - syntetické komponenty základového oleje propůjčují převodové kapalině vynikající vlastnosti za nízkých teplot, takže olej zabezpečuje plnou funkci i při velmi nízkých teplotách - EP aditiva pomáhají vytvořit mezi pohyblivými součástmi nosnou vrstvu, která snižuje opotřebení.Únosnost filmu je zvláště za velmi vysokých provozních teplot podporována velmi dobrým viskozitně-teplotním chováním a vynikající střihovou stabilitou | - sklon k tvorbě pěny je potlačen, aniž by byla ovlivněna schopnost odloučit vzduch - ochrana převodovky proti korozi POUŽITÍ ESSO AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID LDS se přednostně používá v automatických převodovkách a servořízeních, které pracují v nejtěžších provozních podmínkách a při prodloužených intervalech výměn do 90.000 km v autobusech a užitkových vozidlech VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY Kvalitativní standardy: - GM DEXRON II E - FERD MERCON M - ALLISON C-4 Povolení: - MERCEDES BENZ provozní předpis list 236.8 - RENK - VOITH G 1363 - ZF TE-ML 09 - ZF TE-ML 14 |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 7,5 33,2 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index |  | 165 | 165 |
| Dynamická viskozita při -40 °C | mPa.s | 6900 | DIN 51 377 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 839 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 220 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -51 | DIN ISO 3016 |
| Sulfátový popel | hmot. % | 0,35 | DIN 51 575 |
| Pěnivost S1 | ml/ml | < 10/0 | ASTM D 892 |
| S2 | ml/ml | < 10/0 |  |
| S3 | ml/ml | < 10/0 |  |
| FZG test A/8, 3/90 | st. síly způsob. poškození | 10 | DIN 51354 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.