DORTAN N 51

| POPIS DORTAN N 51 je vodou nemísitelný vysoce výkonný řezný olej, který je určen k třískovému obrábění dílů z velmi těžce obrobitelných polotovarů. Velmi vysoký podíl sloučenin chloru jako aktivních řezných přísad ve vysoce hodnotném rafinátu minerálního oleje propůjčuje tomuto řeznému oleji velmi vysoký výkon při třískovém obrábění vysoce legovaných kvalitních ocelí jakož i titanu a slitin titanu. Nízkoviskozní řezný olej má velmi dobré chladící a vymývací schopnosti, takže teplo vzniklé třením a deformací a třísky jsou velmi rychle odváděny z kontaktní zóny. Přísady proti tvorbě mlhy obsažené v oleji potlačují vznik mlhy na pracovišti. Řezný olej nezabarvuje díly z mědi a ze slitin mědi. | POUŽITÍ DORTAN N 51 se používá pro: - soustružení, řezání dílů z titanu a slitin CrNiTi - hromadnou výrobu vstřikovacích trysek z materiálu 16MnCr5 na CNC řízených soustružnických automatech Důvodem tohoto speciálního použití je skutečnost, že s použitím tohoto produktu je možno při vyvrtávání jemných děr docílit vysoké rozměrové a tvarové přesnosti současně s vysokou kvalitou povrchu. Tento speciální produkt je možno použít také k protahování, dále k vyvrtávání otvorů do hlavní a řezání závitů do dílů z CrNi slitin. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| DORTAN N 51 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 17 | DIN 51 562 část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 1000 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí (o.k. Clev.) | °C | 170 | DIN ISO 2592 |
| Barva | č. barvy | 1,5 | DIN ISO 2049 |
| Korozivní účinky na měď | st. kor. | 1-100A3 | DIN 51 759 |
| Sloučeniny chloru |  | ano |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.