TELURA 315, 323, 343, 372

| POPIS Produkty řady TELURA patří do skupiny procesních olejů, používaných v širokém měřítku v průmyslu při výrobě chemicko- technických produktů. Pod mezinárodním označením TELURA nabízí společnost ESSO dvě řady produktů, odlišujících se svým chemickým složením : - řada TELURA 300 - naftenické oleje, - řada TELURA 600 - parafinické oleje. Každá z těchto řad je popsána v samostatné produktové informaci. Produkty TELURA 315, 323, 343 a 372 jsou naftenické rafináty s odstupňovanou viskozitou. Jsou pro ně charakteristické následující vlastnosti : - chemická neutralita, - velmi dobrá rozpouštěcí a nosná schopnost, - světlá barva, - neutrální zápach, - dobrá oxidační stabilita, - termická stabilita. | POUŽITÍ Produkty řady TELURA 300 se používají jako procesní oleje v následujících průmyslových odvětvích a aplikacích při výrobě : - lepidel (změkčovadlo a rozpouš-tědlo), - tlakových tiskových barev a kopírovacích papírů (nosný olej), - antikorozních prostředků, prostřed-ků na ochranu staveb, barev na kůži a pro středků péče o kůži (nosný olej), - pomocných prostředků pro textilní průmysl (olej pro zpracování a impregnaci textilií), - odpěňovač v papírenském průmyslu. Při volbě konkrétního oleje pro určitou aplikaci je rozhodující složení, požadova- né fyzikální i technologické vlastnosti fi- nálního produktu a podmínky jeho zpracování. TELURA 315, 323, 343 a 372 jsou znač- kové produkty mezinárodní společnosti ESSO, dostupné po celém světě. Pro určité aplikace mohou být na základě technického posouzení požadavku nabídnuty i další speciální produkty tohoto typu. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TELURA |  | 315 | 323 | 343 |  |  | 472 |  |  |  |  |  |  |
| Barva ASTM | číslo barvy | L 1,0 | L 0,5 | Ĺ 1,5 |  |  | L 3.0 |  | DIN ISO 2049 |  |  |  |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 894 | 901 | 912 |  |  | 917 |  | DIN 51 757 |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C při 20 °C | mm2/s mm2/s mm2/s | - 15,0 38,5 | 3,6 22,5 66 | 5,6 45 - |  |  | 15,0 225 - |  | DIN 51 562, část 1 |  |  |  |  |
| Viskozitně hustotní konstanta |  | 0,856 | 0,860 | 0, 862 |  |  | 0,849 |  | DIN 51 378 |  |  |  |  |
| Index lomu nD 20 |  | 1,491 | 1,493 | 1,501 |  |  | 1,505 |  | DIN51 423 |  |  |  |  |
| Anilinový bod | °C | 75 | 74 | 81 |  |  | 95 |  | DIN 51 775 |  |  |  |  |
| Skupinová strukturní analýza CA (korig. na obsah síry) C N C P | % % % | 12 37 51 | 10 43 47 | 14 35 50 |  | 15 30 55 |  | DIN 51 378 |  |  |  |  |  |
| Obsah síry (RFA) | % hmot. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,2 |  | DIN 51 400, část 6 |  |  |  |  |  |
| Ztráta odpařením, 22 hod. / 107°C | % hmot. | 14 | 9 | 2,7 |  | 0,3 |  | ASTM D 972 |  |  |  |  |  |
| Neutralizační číslo | mg KOH/ g | < 0,03 | < 0,05 | < 0,03 |  | < 0,03 |  | DIN 51 558, část 1 |  |  |  |  |  |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 170 | 175 | 200 |  | 240 |  | DIN ISO 2592 |  |  |  |  |  |
| Bod tuhnutí | °C | -48 | -40 | -33 |  |  | -18 |  | DIN ISO 3016 |  |  |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.