WEISSOEL 90

| POPIS WEISSOEL 90 je nízkoviskozní, technický bílý olej |  |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled |  | čirý | vizuelně |
| Barva podle Saybolta | číslo barvy | < 0,5 | DIN ISO 2049 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 860 | DIN 51 757 |
| Kinematická viskozita při 20°C 40°C | mm2/s mm2/s | 33 14 | DIN 51562 díl 1 |
| Bod vzplanutí (Cleveland) | °C | 180 | DIN ISO 2092 |
| Bot tuhnutí | °C | -18°C | DIN ISO 3016 |
| Index lomu při 20°C |  | 1,469 | DIN 51 423 díl 2 |
| Skupinová strukturní analýza CA CN CP | % % % | 2 32 66 | DIN 51 378 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Důležitá poznámka:	Výběr procesního oleje se řídí podle konkrétního použití.

Uživatel musí praktickými zkouškami ověřit vhodnost oleje pro danou aplikaci.