FLEXON 683

| POPIS FLEXON 683 je parafinický procesní olej, typu MES. VÝHODY - Kompatibilita s kaučukem a v pryžových směsích pro pneumatiky. - Nemá karcenogenní účinky. - Dobrá přilnavost k surovině za účelem zamezení spékavosti granulí hnojiv. POUŽITÍ FLEXON 683 je ideálně navržen jako nastavovací olej pro emulzi styren - butadienového kopolymeru a do kaučukových směsí při výrobě pneumatik. | Je také vhodný potlačení tvorby prachu u práškových hnojiv, stejně jako pro řízení rychlosti rozpouštění hnojiva při aplikaci. VLASTNOSTI VÝROBKU FLEXON 683 je olej rafinovaný v nezbytně nutném rozsahu pro zajištění zdravotní neškodnosti z hlediska karcenogenity (snížení obsahu polyaromatických uhlovodíků pod 3%, dle metodiky IP 346), při současném zachování dostatečné aromaticity a kompatibility s kaučuky a v pryžových směsích. |
| --- | --- |

| Typické parametry |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| FLEXON 683 |  |  |  |
| Vzhled |  | jasný |  |
| Hustota při 15°C | kg/m3 | 910 | DIN 51 757 |
| Kinemat. viskozita při 40°C | mm2/s | 190 | DIN 51 562 díl 1 |
| Viskozitně-hustotní konstanta |  | 0,842 | DIN 51 378 |
| Index lomu nD20 |  | 1,499 | DIN 51 423 |
| Anilínový bod | °C | 100 | DIN ISO 2977 |
| Síra | hmot. % | 1,0 | DIN 51 400 díl 6 |
| Neutralizační číslo (TBN) | mg KOH/g | 0,03 | DIN 51 558 díl 1 |
| Bod vzplanutí o.k. (Cleveland) | °C | 260 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -6 | DIN ISO 3016 |
| Obsah PCA | %hm | 2 | IP 346 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Důležitá poznámka:	Výběr procesního oleje se řídí podle konkrétního použití.

Uživatel musí praktickými zkouškami ověřit vhodnost oleje pro danou aplikaci.