WEISSOEL 590

| POPIS - WEISSOEL 590 vysoce hodnotný rafinát minerálního oleje na parafinickém základu. Může být použit v mnoha odvětvích chemického průmyslu jako procesní technický bílý olej. | Použití oleje Weissoel 590 je nutno vyzkoušet provozními zkouškami, které budou zohledňovat složení, podmínky zpracovávání, požadované fyzikální a technologické vlastnosti konečného výrobku. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinematická viskozita při 20°C 40°C 100°C | mm2/s mm2/s mm2/s | 35,0 15 3,4 | DIN 51 562 díl 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 852 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí (Cleveland) | °C | 180 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -15°C | DIN ISO 3016 |
| Neutralizační číslo | mg KOH/g | < 0,05 | DIN 51 588 díl 1 |
| Barva | číslo barvy | + 10 | DIN ISO 2049 |
| Síra | % hmot | 0,05 | DIN 51 400 díl 6 |
| Index lomu při 20°C |  | 1,470 | DIN 51 423 |
| Skupinová strukturní analýza CA CN CP | % % % | 0 31 69 | DIN 51 378 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Důležitá poznámka:	Výběr procesního oleje se řídí podle konkrétního použití.

Uživatel musí praktickými zkouškami ověřit vhodnost oleje pro danou aplikaci.