ESSO UNIFLO 10W-40

Vysoce výkonný motorový olej pro osobní automobily

| Popis ESSO Uniflo je vysoce výkonný vícerozsahový motorový olej viskozitní třídy 10W-40 pro použití v moderních motorech osobních automobilů. Jde o olej s velkými výkonnostními rezervami určený pro celoroční použití. Použití ESSO Uniflo je určen pro nasazení ve všech benzínových a naftových motorech osobních vozidel, včetně přeplňovaných naftových motorů, při normálních intervalech výměny oleje podle předpisů výrobce motoru. | Výkonnostní parametry Kvalitativní standardy: ACEA A2 / B2 API SJ/CF Povolení: Peugeot benzínové motory VW 501 01 a 505 00 (11/92) Výhody  udržuje motor čistý a chrání před tvorbou úsad a černých kalů  vysoké výkonnostní rezervy zajišťují spolehlivé mazání během celého roku |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIFLO 10W-40 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 14,5 101 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index |  | 147 | DIN ISO 2909 |
| Dynamická viskozita při -20 °C | mPa.s | 3300 | DIN 51 398 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 879 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 214 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -33 | DIN ISO 3016 |
| Sulfátový popel | hmot. % | 1,2 | DIN 51 575 |
| TBN | mg KOH/g | 8,8 | DIN ISO 3771 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.