FLEXON 856

| POPIS FLEXON 856 je světlý procesní olej parafinického typu |  |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| FLEXON 856 |  |  |  |
| Barva | číslo barvy | 0,5 | DIN ISO 2049 |
| Hustota při 15°C | kg/m3 | 877 | DIN 51 757 |
| Kinemat. viskozita při 40°C | mm2/s | 80 | DIN 51 562 díl 1 |
| Viskozitně-hustotní konstanta |  | 0,808 | DIN 51 378 |
| Index lomu nD20 |  | 1,482 | DIN 51 423 |
| Anilínový bod | °C | 111 | DIN ISO 2977 |
| Skupinová strukturní analýza (rozdělení uhlíku) CA CN CP | % % % | 4 29 67 | DIN 51 378 |
| Síra | hmot. % | 0,3 | DIN 51 400 díl 6 |
| Neutralizační číslo (TBN) | mg KOH/g | 0,03 | DIN 51 558 díl 1 |
| Bod vzplanutí o.T. (Cleveland) | °C | 250 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -9 | DIN ISO 3016 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Důležitá poznámka:	Výběr procesního oleje se řídí podle konkrétního použití.

Uživatel musí praktickými zkouškami ověřit vhodnost oleje pro danou aplikaci.