ROST-SCHUTZ 391

| POPIS ROST-SCHUTZ 391 je prostředek na ochranu proti korozi, obsahující rozpouštědlo. Je formulovaný na základě speciálně vybraných ropných rafinátů a účinných inhibitorů koroze. Je určený na dočasnou ochranu průmyslových výrobků. ROST-SCHUTZ 931 se vyznačuje následujícími kvalitativními znaky: - Neutralizuje a odstraňuje čerstvé otisky prstů a dlaní na hladkých kovových plochách. - Po nanesení a odpaření rozpouštědla vytváří velmi účinný, přilnavý a tenký olejový ochranný film, dobře chránící kovové povrchy před působením vlhkosti. - Ochranný film lze odstranit: -Vodným roztokem průmyslového smáčedla -Organickými rozpouštědly, např. ESSOCLEAN nebo ESSOVARSOL. | POUŽITÍ ROST-SCHUTZ 391 je vhodný zejména na: - Dočasnou ochranu: - Produktů hromadné výroby -Přesných a drobných rotačních součástek - Nástrojů a měřidel - Strojů a zařízení - Dlouhodobější konzervaci polotovarů a hotových výrobků skladovaných bez obalů v chráněných prostorách - Ochrana průmyslových výrobků dopravovaných v obalech - Dlouhodobé konzervování |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| ROST-SCHUTZ 391 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 20 °C | mm2/s | 6,5 | DIN 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 850 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 60 | DIN 51 755 |
| Třída nebezpečnosti |  | A II (VbF) |  |
| Vlhká komora | h | cca 700 | DIN 51 359 * |
| Působení kondensované vody- proměnné klima KFW | Počet cyklů | > 40 |  |
| Tloušťka filmu | mikro m | 4 |  |
| Vydatnost | m 2 / kg | cca 140 |  |
| Doba schnutí | h | cca 0,5 |  |

* Výběr: Broušení (brusné plátno zrnění 240) a nanesení vrstvičky na zkušební plech podle ASTM D-1748

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.