EXXON MEHRZWECKFETT

| POPIS EXXON MEHRZWECKFETT je plastické mazivo formulované na bázi litného mýdla. Jsou pro ně charakteristické následující vlastnosti: - Stabilita při hnětení: - Struktura a konzistence tohoto plastického maziva zůstává zachována i při intenzivním mechanickém a termickém zatížení v širokém rozmezí teplot. - Odolnost proti oxidaci: - Inhibitory oxidace použité při formulaci produktů zabraňují jejich rychlému stárnutí. - Odolnost proti působení vody: - Plastické mazivo je odolné proti negativnímu vlivu vody a z tohoto důvodu je vhodné pro aplikaci i za přítomnosti vlhkosti. - Schopnost zamezit korozi: - Přísady obsažené v plastickém mazivu zabezpečují ochranu kovového povrchu proti korozi. - Čerpatelnost: - Toto plastické mazivo může být konvenčními i automatickými lisy dobře dopravováno na mazaná místa. | - POUŽITÍ - EXXON MEHRZWECKFETT je použitelný v teplotním rozsahu -30 až +130°C. - Produkt MEHRZWECKFETT je určen k mazání valivých a kluzných ložisek a dalších kluzných a třecích míst ve vozidlech, ve stavebních a zemědělských strojích a zařízeních, v dílnách a provozovnách zpracovatelského průmyslu a pro řadu aplikací na vozidlech, např. mazání hlav řídících a rozpěrných táhel, tyčových soustav, otočných čepů a čepů obecně, kloubů, per, kluzných vedení, bowdenových tahů. - Kvalitativní standardy: - EXXON MEHRZWECKFETT: - Splňuje nároky na plastická maziva K 2 K -30 dle DIN 51 825. - Je označen podle DIN 51 502 jako plastické mazivo K 2 K-30. - Disponuje povolením Mercedes-Benz list o provozních látkách 267. Data o produktu: viz. následující list. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXXON MEHRZWECKFETT |  |  |  |  |  |
| NLGI - konzistenční stupeň |  |  | 2 |  | DIN 51 818 |
| Penetrace po prohnětení | 0,1 mm |  | 280 |  | DIN ISO 2137 |
| Teplotní rozsah použití | °C |  | -30 až +130 |  | DIN 51 825 |
| Zpevňovadlo |  |  | Litné mýdlo |  |  |
| Teplota skápnutí | °C |  | 185 |  | DIN ISO 2176 |
| Odolnost proti vodě | St. zhodnocení při zkušební teplotě |  | 1-90 |  | DIN 51 807, část 1 |
| Zkouška na SKF zkušebním stroji s valivým ložiskem Postup B při zkuš. teplotě | °C |  | 110 |  | DIN 51 806 |
| Zkouška na čtyřkuličkovém stroji | N |  | 2200 |  | DIN 51 350, část 4 |
| Zkouška maziva na přístroji FAG FE 9 s valivým ložiskem, postup 02-A / 1500/ 6000-120 postup 02-A / 1500/ 6000-130 postup 02-A / 1500/ 6000-140 postup 02-A / 1500/ 6000-160 | F10 h F50 h F10 h F50 h F10 h F50 h F10 h F50 h | 190 207 102 127 50 65 - - |  | DIN 51 821 |  |
| Tlak tečení při -20 °C -30 °C -35 °C | hPa |  | 750 1800 2600 |  | DIN 51 805 |
| Odolnost proti oxidaci Pokles tlaku po 100 h při 100 °C | kPa |  | 40 |  | DIN 51 508 |
| Zkouška na korozivnost (SKF Emcor Test) | Stup. koroze |  | 0 a 0 |  | DIN 51 802 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze |  | 1 při 120 |  | DIN 51 811 |
| Obsah pevných mechanických nečistot větších než 25 mikrometr | mg / kg |  | < 20 |  | DIN 51 813, část 1 |
| Obsah vody | % hm |  | < 0,1 |  | DIN ISO 3733 |
| Odlučivost oleje při normální zkoušce - 7 dní při 40 °C | % hm |  | 4 |  | DIN 51 817 |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1 po 7 dnech při 100°C Relativní změna objemu | % |  | +10 |  | DIN 53 538, část 3 ve spojení s DIN 53 521 |
| Základový olej -Kinematická viskozita při 40 °C | mm2 /s (cSt) |  | 115 |  | DIN 51 562, část 1 |
| Výkonová klasifikace |  |  | K 2 K-30 |  | DIN 51 825 |
| Označení |  |  | K 2 K-30 |  | DIN 51 502 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.