ESSO GLYCOLUBE 220/460

| POPIS ESSO GLYCOLUBE 220 a 460 jsou mazací oleje vyráběné na základě syntetických, polyglykoletherových olejů. Jsou vhodné pro mazání a chlazení vysoce zatížených kol a šnekových převodů, dále valivých a kluzných ložisek pracujících v extrémních provozních podmín-kách. Na rozdíl od mazacích olejů formulovaných na ropné bázi mohou být tyto oběhové oleje dlouhodobě provozované až do teplot cca. 220 C. V důsledku svého chemického složení se produkty ESSO GLYCOLUBE vyznačují mimořádně příznivým průběhem závislosti viskozity na teplotě, vynikající oxidační a termickou stabilitou, vysokou schopností přenášet zatížení. ESSO GLYCOLUBE 220 a 460 nepoškozují laky na bázi epoxidových pryskyřic nebo Desmodur - Desmophenu. Tyto syntetické produkty nejsou mísitelné s ropnými oleji, proto oběhové systémy musí být před naplněním oběhovými oleji ESSO GLYCOLUBE řádně promyté a vyčištěné. | ESSO GLYCOLUBE 220 a 460 jsou výrobky mezinárodní organizace ESSO/ EXXON a jsou celosvětově dostupné. Použití: ESSO GLYCOLUBE se používá pro: - termicky velmi zatížené průmyslové převody s ponorným a oběhovým mazáním používané k pohonu kalandrů, hnětačů gumy, strojů v papírenském, lepenkářském a dřevařském průmyslu apod.. - dlouhodobé mazání vysoce výkonných šnekových převodů, konstruovaných na bázi ocel-bronz, tím je docíleno vysoké účinnosti těchto převodů - tepelně velmi zatížených valivých a kluzných ložisek, např. na kalandrech. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESSO GLYCOLUBE |  | 220 |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 28,6 210 |  |  | 64,7 440 |  |  | DIN 51 562, část 1 |  |  |  |  |
| Viskozitní index |  | 180 |  |  | 215 |  |  | DIN ISO 2909 |  |  |  |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 1010 |  |  | 1007 |  |  | DIN 51 757 |  |  |  |  |
| Bod vzplanutí | °C | 290 |  |  | 270 |  |  | DIN ISO 2592 |  |  |  |  |
| Bod tuhnutí | °C | -30 |  |  | -28 |  |  | DIN ISO 3016 |  |  |  |  |
| Neutralizační číslo | mg KOH/ g | 1,2 |  |  |  |  |  | DIN 51 558, část 1 |  |  |  |  |
| Stanovení nerozpustných látek | g / 100 g |  0,03 |  |  |  |  |  | DIN 51 592 |  |  |  |  |
| Koroze na mědi | stupeň koroze | 1 - 100 A 3 |  |  |  |  |  | DIN 51 759 |  |  |  |  |
| Deemulgační schopnost při 82 °C | min | 20 |  | 30 |  |  | DIN 51 599 |  |  |  |  |  |
| Pěnivost S1 S2 S3 | ml ml ml |  |  30 / 0  30 / 0  30 / 0 |  |  | DIN 51 566 |  |  |  |  |  |  |
| FZG test, A/8,3/90, stupeň síly způsobující poškození |  |  12 |  |  |  |  |  | DIN 51 354, část 2 |  |  |  |  |
| ISO - viskozitní klasifikace | ISO VG | 220 |  | 460 |  |  | DIN 51 519 |  |  |  |  |  |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | stupeň koroze | 0 - A 0 - B |  |  |  |  |  | DIN 51 585 |  |  |  |  |