ESSO GEAR OIL TDL 80W-140

| POPIS ESSO GEAR OIL TDL 80W-140 je vyroben na bázi syntetických a minerálních olejů ve spojení se speciální technologií EP-aditiv, chránícími před korozí pro univerzální nasazení ve vysoce zatížených převodech motorových vozidel. POUŽITÍ ESSO GEAR OIL TDL 80W-140 je univerzální převodový (Total Drive Line) olej. Je mimořádně vhodný pro nasazení u vysoce zatížených zadních náprav ale lze jej použít i v převodovkách řazení. Jeho výjimečná formulace zaručuje spolehlivou ochranu jak pro vysoce zatížené nápravy tak pro kritické synchronizační prvky převodovek na bázi slitiny mědi. Účinkem vybraných syntetických a minerálních olejů, na základě kterých je ESSO GEAR OIL TDL 80W-140 vyroben, je výjimečná ochrana před oxidací, díky níž jsou nápravy a převody udržovány v čistotě právě při prodloužených intervalech výměny oleje. Viskozita SAE 80W-140 a velmi malé houstnutí oleje umožňují nasazení v širokém teplotním rozsahu a zajišťují úsporu paliva v kombinaci s neobyčejnou ochranou proti korozi. | KVALITATIVNÍ STANDARDY: - API GL-5 - API GL-4 Scania STO 1:0 PŘEDNOSTI - Díky možnosti univerzálního nasazení pomáhá optimalizovat sortiment používaných maziv. - Snižuje množství úsad při vysokých teplotách a zvyšuje životnost synchronizačních prvků v porovnání s běžnými minerálními převodovými oleji. - Vynikající filtrovatelnost dovoluje nasazení v oběhových olejových soustavách. - Výjimečná stabilita oleje zaručuje bezporuchovou běh a chrání nápravy a převody i při nejdelších intervalech výměny oleje. - Vybraná viskozita pomáhá zvýšit potenciál úspory paliva při nízkých teplotách a zaručuje vynikající ochranu proti opotřebení náprav právě při vysokých okolních teplotách. |
| --- | --- |

| Technické parametry |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| ESSO GEAR OIL TDL 8OW-140 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 100°C | mm2/s mm2/s | 216 25,6 | DIN 51 562 - T1 |
| Viskozitní index |  | 127 | DIN ISO 2909 |
| Dynamická viskozita při -26 °C | mPa.s | 142 000 | ASTM D 2983 mod. |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 895 | DIN EN ISO 12185 |
| Bod vzplanutí (Cleveland o.k.) | °C | 200 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -33 | DIN ISO 3016 |
| Koroze na mědi (3h, 121°C) | Stupeň koroze | 1A | DIN EN ISO 2160 |
| Viskozitní klasifikace dle SAE J 306 | SAE | 80W-140 | SAE J 306 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.