Essolube XTS 501

SAE 10W-40

Špičkový lehkoběžný olej pro naftové motory

| Popis Essolube XTS 501 je špičkový lehkoběžný olej viskozitní třídy SAE 10W-40 na bázi speciálních syntetických základových olejů a výkonných aditiv pro naftové motory užitkových vozidel. Kromě úspory paliva vám Essolube XTS 501 poskytuje nejdelší intervaly výměny oleje doporučené výrobcem motoru, největší ochranu proti opotřebení a tím dlouhou životnost motoru. Použití Je mimořádně vhodný pro nasazení ve všech užitkových vozidlech pracujících za nejtvrdších provozních podmínek, v motorech Euro 4 a při využití nejdelších intervalů výměny oleje. Essolube XTS 501 je nejvhodnější volbou při nasazení při velmi vysokých a velmi nízkých teplotách. Výkonnostní parametry Kvalitativní standardy: ACEA E4 API CF Renault (RVI) RLD | Povolení: MB 228.5 MAN M 3277 MTU Typ 3 Volvo VDS-2 Perkins (kategorie „preferred“) TATRA TDS 60/24 Výhody - Úspora paliva díky využití moderní technologie syntetických základových olejů. - Speciální systém detergentů a disperzantů umožňuje nejdelší intervaly výměny oleje doporučené výrobcem motoru a tím snížení provozních nákladů. - Mimořádná čistota motoru a vynikající ochrana proti opotřebení přispívají k dlouhé životnosti motoru a tím ke snížení nákladů na údržbu. - Vynikající nízkoteplotní vlastnosti umožňují rychlý start i při extrémně nízkých teplotách a zaručují celoroční nasazení. |
| --- | --- |

| Technické parametry |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 13,7 94 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index |  | 145 | DIN ISO 2909 |
| Dynamická viskozita při -20 °C | mPa.s | 3400 | DIN 51 398 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 868 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 240 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -48 | DIN ISO 3016 |
| Sulfátový popel | hmot. % | 2,0 | DIN 51 575 |
| TBN | mg KOH/g | 17 | DIN ISO 3771 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.