SCHNEIDOEL DN 34

| POPIS SCHEIDOEL DN 34 je s vodou nemísitelný vysoce výkonný řezný olej pro třískové obrábění dílů z těžce až velmi těžce obrobitelných materiálů. Vhodně zvolená kombinace aditiv a kvalitního základového ropného rafinátu umožňuje při optimálně nastavených podmínkách dosáhnout velkého řezného výkonu při obrábění vysoce legovaných ocelí. Toto platí v případě velkého namáhání řezného oleje - při velkých řezných rychlostech a posuvech. Přísady proti tvorbě mlhy v oleji SCHEIDOEL DN 34 ovlivňují při třískovém obrábění tvorbu mlhy na minimum. Součástky z mědi a ze slitin mědi jsou produktem zabarvovány. Vyrobené součásti jsou dočasně chráněny proti korozi. | POUŽITÍ SCHNEIDOEL DN 34 se přednostně používá k výrobě na soustružnických automatech, frézkách a na strojích k výrobě ozubení při použití velkých řezných rychlostí a posuvů např.: - Soustružení, řezání závitů, upichování dílů hromadné výroby z ocelí k zušlechťování při výrobě dílů pro potravinářské stroje. - Hromadná výroba šroubů, matic, čepů, řemenic, hřídelů, šroubení z ocelí k zušlechťování, nerezových ocelí a ocelí odolných kyselinám a ocelí odolných za mrazu. - Frézování válcovou frézou čelních ozubených kol se šikmým ozubením z běžných ocelí a z ocelí k zušlechťování jako např.: 16MnCr5, 37MnSi5, 15CrNi6, 34Cr4, 58CrV4. - Soustružení dílů zubařských nástrojů z nerez ocelí a z ocelí odolným kyselinám např.: X5CrNi189. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| SCHNEIDOEL DN 34 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 26 | DIN 51 562 díl 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 885 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 200 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -15 | DIN ISO 3016 |
| Korozivní účinky na mědi | st. koroze | 4-100A3 | DIN 51 759 |
| Barva | č. barvy | 2 | DIN ISO 2049 |
| Sloučeniny síry |  | ano |  |
| Sloučeniny chloru |  | ano |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.