UMLAUFOEL 100

| POPIS UMLAUFOEL 100 je mazací minerální olej určený pro mnohostranné použití. K charakteristickým kvalitativním znakům tohoto oleje patří: - Dobrá mazací schopnost Vytvoření optimální mazací vrstvy mezi pohybujícími se kluznými částmi je zabezpečeno použitím vysoce viskózního a hluboko rafinovaného základového oleje s příznivou závislostí viskozity na teplotě. - Odolnost proti oxidaci - Má vynikající odolnost proti oxidaci, takže si zachovává stabilní mazací vlastnosti i při dlouhodobém provozu za vysokých pracovních teplot. - Zamezení korozi - Mazané strojní části z železných materiálů a slitin mědi jsou chráněné proti korozi. - Zamezení tvorbě pěny - Obsahuje aditiva potlačující tvorbu pěny. | POUŽITÍ: UMLAUFOEL 100 může být použit v: - Vzduchových kompresorech s tlakovým prostorem mazaným olejem, bez chlazení pomocí vstřikování, s konečnou teplotou stlačeného vzduchu do 140°C. - Vzduchových vývěvách pracujících s vyšším výstupním tlakem, než je atmosferický. - Málo zatížených oběhových systémech a dalších průmyslových aplikací, pro které je povoleno použití mazacího oleje C, resp. CL podle DIN 51 517, část 1 nebo 2, s bodem tuhnutí do -9°C. - Hydraulických zařízeních pracujících s tlakem do 25 MPa, pro které je povoleno použití hydraulického oleje HL podle DIN 51 524 část 1, s bodem tuhnutí do -9°C. - Parních a stacionárních plynových turbínách, v elektricky nebo pomocí parních turbín poháněných strojích (např. generátorech, kompresorech, čerpadlech) a v převodovkách, jako olej pro mazání i regulaci. Kvalitativní vlastnosti: UMLAUFOEL 100 odpovídá požadavkům následujících norem: - Překračuje DIN 51 501 „Mazací oleje L-AN“ - Splňuje DIN 51 506 „Mazací oleje VBL“ - Splňuje DIN 51 515, část 1 „Mazací a regulační oleje TD“ - Odpovídá označení HL,CL dle DIN 51 502 Data o produktu: viz. druhý list |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| UMLAUFOEL 100 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40°C při 100 °C | mm2/s | 100 11,6 | DIN 51 562 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 887 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 251 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -9 | DIN ISO 3016 |
| Neutralizační číslo | mgKOH/ g | 0,1 | DIN 51 558, část 1 |
| Popel (oxidový) | g /100 g | < 0,01 | DIN EN 7 |
| Obsah vody | g /100 g | < 0,1 | DIN ISO 3733 |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | 0-A 0-B | DIN 51 585 postup A a B |
| Koroze na mědi 3h/ 100 °C | Stup. koroze | 1-100 A3 | DIN 51 759 |
| Schopnost oddělení vzduchu při 50°C | min | 8 | DIN 51 381 |
| Deemulgační schopnost při 82°C | min | 30 | DIN 51 599 |
| Pěnivost (postup B) S1 S2 S3 | ml | 50 / 0 50 / 0 50 / 0 | DIN 51 566 |
| Obsah nerozpustných látek | g /100 g | n.n. | DIN 51 592 |
| Stárnutí, zvýšení neutralizačního čísla po 1000h při 95°C | mgKOH/ g | < 2,0 | DIN 51 587 |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1 po 7 dnech při 100 °C (Relativní změna objemu) Změna tvrdosti SHORE-A | % SH | +4 -2 | DIN 51 538, část 1 DIN 53 521 DIN 53 505 |
| Schopnost odloučit vodu po styku s vodní parou | s | 100 | DIN 51 589, část 1 |
| Stárnutí, zvýšení Conradsonova karbonizačního zbytku | % hm | 0,65 | DIN 51 352, část 1 |
| Označení |  | VBL 100 | DIN 51 506 |
| Označení |  | TD 100 | DIN 51 515, část 1 |
| Označení |  | HL 100 CL 100 | DIN 51 502 |
| ISO viskozitní klasifikace | ISO VG | 100 | DIN 51 519 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.