KUTWELL S 72

| POPIS KUTWELL S 72 je řezná kapalina rozpustná ve vodě, určená pro třískové obrábění kovů. Jedná se o plně syntetický produkt, obsahující mimo jiné inhibitory koroze a aditiva pro aktivaci řezného procesu. Produkt vytváří při každé koncentraci a prakticky nezávisle na tvrdosti použité vody velmi stabilní, transparentní roztok. Rozdělení roztoku na olejovou a vodní fázi, tak jak se někdy vyskytuje u řezných emulzí, je v tomto případě vyloučeno. Oleje, které se dostanou do kontaktu s roztokem produktu, nejsou emulgovány a mohou být proto snadno ze systému odstraněny. KUTWELL S 72 se vyznačuje velkou odolností proti růstu bakterií a nízkou pěnivostí. Jeho roztok má vynikající chladící a vymývací vlastnosti a přispívá tak k dlouhé životnosti obráběcích nástrojů. Chemicky odolné barvy používané k nátěrům strojů (např. dvousložkové laky) nejsou roztokem poškozovány. V případě, že bude roztok KUTWELL S 72 vypouštěn do kanalizace, je nutno zajistit si povolení příslušné vodohospo-dářské organizace. KUTWELL S 72 představuje značkový produkt nadnárodní organizace ESSO a je dostupný po celém světě. KUTWELL S 72 neobsahuje sekundární aminy, dusitany ani sloučeniny chlóru, a představuje tak významný přínos k hy- gieně na pracovišti a k ochraně životního prostředí. | POUŽITÍ KUTWELL S 72 je určen zejména pro vrtání a broušení součástek z ocelolitiny a broušení kroužků pro valivá ložiska a válečků z ložiskových ocelí a ocelí k zušlechtění. Doporučené provozní koncentrace : (objem. % ) Broušení 2 - 4 Běžné obrábění 2 - 10 Před každým novým naplněním stroje produktem by systém chladící kapaliny měl být pečlivě ošetřen a vyčištěn přípravkem SYSTEMREINIGER EXTRA společnosti ESSO. Kvalitativní standardy : S ohledem na svoje složení splňuje KUTWELL S 72 požadavky předpisu TRGS 611. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| KUTWELL S 72 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 11 | DIN 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 1075 | DIN 51 757 |
| Obsah chlóru | % hm. | < 0,01 | DIN 51 577, část 2 |
| Protikorozní vlastnosti emulze s koncentrací objem. 4,0% | stupeň koroze | 0 | DIN 51 360, část 2 |
| Hodnota pH emulze s koncentrací objem. 4 % |  | 8,9 | DIN 51 369 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Stanovení koncentrace:

Stupnice pro stanovení koncentrace produktu KUTWELL S 72 pomocí ručního refraktometru  (přepočítávací faktor 1,54)

| Stupnice refraktometru : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koncentrace v obj.% | 1,5 | 3,1 | 4,6 | 6,2 | 7,8 | 9,2 | 10,8 | 12,3 | 13,9 | 15,4 |