UNIVIS J 13, J 26

| POPIS Jedná se o zvláštní hydraulické oleje, které se vyznačují při značně rozdílných teplotách podobnou hodnotou viskozity. Vyrábějí se ze speciálních, pečlivě rafinovaných základových olejů. Důsledek použití střihově stabilních polymerů představuje extrémně malá závislost viskozity na teplotě i její dlouhodobá stabilita. Kromě vynikající přirozeného chování těchto olejů za nízkých teplot, jsou jejich vlastnosti dále pozitivně upravené aditivy zlepšujícími odolnost oleje proti stárnutí a zabraňujícími opotřebení. Upozornění: Nemíchat s olejem HYDRAULIK J 15 a J 32. | POUŽITÍ UNIVIS J 13, UNIVIS J 26 Hydraulické systémy letadel, hydraulika zlepšující pracovní podmínky ve vozidlech a veškerá hydraulická zařízení pracující za podmínek velkých změn teplot, nebo při velmi nízkých teplotách. Povolení: Jsou k dispozici následující povolení: UNIVIS J 13 - Předpisy Mercedes-Benz o provozních látkách, list 342 - Data o produktu: viz. druhý list. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIVIS J |  | 13 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při -40 °C při 0 °C při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s mm2/s mm2/s | 470 40 12,5 5,3 |  | 920 86 26 9,5 |  |  | DIN 51 562, část 2 |  |  |  |  |  |
| Viskozitní index |  | 400 |  | 385 |  |  | DIN ISO 2909 |  |  |  |  |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 860 |  | 865 |  |  | DIN 51 757 |  |  |  |  |  |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | - |  | - |  |  | DIN ISO 2592 |  |  |  |  |  |
| Bod vzplanutí g.T. (P.M.) | °C | 100 |  | 95 |  |  | DIN 51 758 |  |  |  |  |  |
| Bod tuhnutí | °C |  -60 |  |  -60 |  |  | DIN ISO 3016 |  |  |  |  |  |
| Popel oxidový | g/ 100 g | 0,05 |  | 0,05 |  |  | DIN EN 7 |  |  |  |  |  |
| Neutralizační číslo | mg KOH / g | 0,3 |  | 0,15 |  |  | DIN 51 558, část 1 |  |  |  |  |  |
| Protikorozní vlastnosti na oceli |  | - | O-A |  | DIN 51 585 postup A |  |  |  |  |  |  |  |
| Obsah vody | % hm |  0,1 |  |  |  | DIN ISO 3733 |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení nerozpustných látek | g/ 100 g |  0,03 |  |  |  | DIN 51 592 |  |  |  |  |  |  |
| Koroze na mědi (3h/ 100 °C) | Stup. koroze | 1 - 100 A3 |  |  |  | DIN 51 759, část 1 |  |  |  |  |  |  |
| Schopnost oddělení vzduchu při 50 °C | min | 1 |  | 5 |  |  | DIN 51 381 |  |  |  |  |  |
| Deemulgační schopnost při 54 °C | min | - |  | - |  |  | DIN 51 599 |  |  |  |  |  |
| Pěnivost S1 (Postup B) S2 S3 | ml ml ml | 50 / 0 50 / 0 50 / 0 |  | 70 / 0 60 / 0 70 / 0 |  |  | DIN 51 566 |  |  |  |  |  |
| Stárnutí, zvýšení neutralizačního po 1000 h | mg KOH / g | - | - |  | DIN 51 566 |  |  |  |  |  |  |  |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1 po 7 dnech při 100 °C Relarivní změna objemu změna tvrdosti SHORE-A | % SH | +17 -11 |  | +17 -12 |  |  | DIN 51 538, část 1 DIN 53 521 DIN 53 505 |  |  |  |  |  |
| FZG test, A/8,3/90 | St. síly poškození | - |  | 7 |  |  | DIN 51 264, část 2 |  |  |  |  |  |
| Mechanická zlouška v lopatkovém čerpadle (otěr) Kroužek Lopatka | mg mg | - - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO viskozitní klasifikace | ISO VG | - |  | - |  |  | DIN 51 519 |  |  |  |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.