DE-FLUID 33

| POPIS DE-FLUID 33 je bezbarvý, synteticky vyrobený uhlovodík pro elektroerozivní obrábění kovů. Produkt je absolutně bez zápachu a vyznačuje se vysokým stupněm čistoty, vynikající oxidační stabilitou a dobrou snášenlivostí s pokožkou. Díky jeho úzkému destilačnímu rozpětí jsou ztráty odparem při procesu obrábění relativně nízké. Na základě velmi nízkého obsahu aromátů je DE-FLUID 33 toxikologicky prakticky nezávadný. DE-FLUID 33 má následující technické přednosti: - nízká viskozita pro optimální chladící a smývací efekt - bezproblémová filtrace v současných filtračních systémech | - optimální a rovnoměrné opotřebení elektrody - vysoká přesnost rozměrů a tvaru při vysoké kvalitě povrchu POUŽITÍ DE-FLUID 33 se používá převážně k elektrojiskrovému obrábění dílů pro výrobu nástrojů a forem, ale také pro výrobu tvarově komplikovaných dílů. DE-FLUID 33 slouží také jako univerzální dielektrikum pro hrubování a obrábění na čisto. DE-FLUID 33 se používá při elektrojiskrovém obrábění ve strojích známých výrobců. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| DE-FLUID 33 |  |  |  |
| Vzhled | světlý | jako voda | vizuálně |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 785 | DIN 51 757 |
| Kinematická viskozita při 20°C 40°C | mm2/s | 2,6 1,9 | DIN 51 562 |
| Bod vzplanutí (Pensky Martens) | °C | 80 | DIN 51 758 |
| Bot tuhnutí | °C | -63 | DIN ISO 3016 |
| Destilační rozsah začátek konec | °C °C | 200 255 | DIN 51 751 |
| Průrazné napětí | kV/2,5mm | 32 | DIN 57 370 díl 1 |
| Elektrická vodivost | pS/m | <10 | DIN 51 412 díl 2 |
| Obsah aromátů | hmot. % | <0,02 | UV-absorpce |
| Třída nebezpečnosti | A III |  | DIN 51 758 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.