ESTOR G

SAE 30,40

| POPIS ESTOR G 30 a G 40 představují značkové produkty mezinárodní organizace ESSO a jsou dostupné v celém světě. Jsou přednostně určené pro mazání zážehových plynových motorů používajících jako palivo zemní plyn nebo bioplyn. Jejich vlastnosti jsou ověřené mnohaletou provozní praxí. Vysoká užitná hodnota těchto olejů je zaručena jejich mísením z velmi kvalitních parafinických základových olejů a zvláště účinných aditiv. Oleje se vyznačují následujícími charakteristickými vlastnostmi: - Vysokou termickou stabilitou a odolností proti oxidaci, které vytvářejí předpoklady pro dosažení dlouhých intervalů výměny. |  |  | - Dobrou čistící schopností a nízkým obsahem síranového popele, které zabraňují tvorbě škodlivých úsad ve spalovacím prostoru, na pístech a zapalovacích svíčkách. Tím se vyloučí rušivé samozápaly. - Mazané části motoru optimálně chrání proti opotřebení a korozi. - POUŽITÍ - ESTOR G 30 a G 40 mohou být použité v zážehových motorech, využívajících jako palivo zemní plyn nebo bioplyn. - POVOLENÍ - Dresser Rand, Category III - Deutz MWM - Caterpillar (olej je akceptován) - Perkins - Ulstein Bergen Inženýři ESSO jsou připraveni u každé nové aplikace ve spolupráci s výrobcem motoru odvodit výměnné intervaly oleje. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technické parametry Směrodat. Hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  | Zkušební metoda |
|  | ESSOLUBE G |  |  | 30 | 40 |  |
|  | Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | Mm2/s Mm2/s |  | 11,8 105 | 14,3 140 | DIN 51 562, část 1 |
|  | Viskozitní index |  |  | 101 | 98 | DIN ISO 2909 |
|  | Hustota při 15 °C | kg/m3 |  | 890 | 892 | DIN 51 757 |
|  | Bod vzplanutí | °C |  | 240 | 274 | DIN ISO 2592 |
|  | Bod tuhnutí | °C |  | -21 | -18 | DIN ISO 3016 |
|  | TBN | mg KOH/ g |  | 3 |  | DIN EN 55 |
|  | Popel (síranový) | g/ 100 g |  | 0,4 |  | DIN 51 575 |
|  | Viskozitní klasifikace | SAE |  | 30 | 40 | SAE J 300 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.