WYROL 14

| POPIS WYROL 14 sestává ze směsi speciálních aditiv, které jsou aktivní při válcovacím procesu. Aditiva jsou předmíchána v základovém oleji. | POUŽITÍ WYROL 14 se přidává do produktu SOMENTOR N 60 případně WALZOEL FM 70 pro doplnění vypotřebovaných aditiv. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 část 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| WYROL 14 |  |  |  |
| Barva ASTM | číslo barvy | <1 | DIN ISO 2049 |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 9 | DIN 51 562 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 870 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí u.k. | °C | 136 | DIN 51 758 |
| Bot tuhnutí | °C | +6 | DIN ISO 3016 |
| Neutralizační číslo | mgKOH/g | <0,3 | DIN 51 558 část 1 |
| Popel (oxid) | g/100g | <0,03 | DIN EN 7 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.