WALZOEL SFM 132

Emulgovatelný válcovací olej k válcování oceli

| POPIS Jedná se o vodou mísitelnou chladící a mazací kapalinu formulovanou na základě velmi kvalitního ropného rafinátu, speciálních vysokotlakých přísad (EP) a dalších aditiv aktivních v procesu válcování. Je určená přednostně pro beztřískové tváření kovů. Pro výrobu emulze a její vlastnosti je význačné: - snadno se vytváří a kapalina je emulgována beze zbytku, - mléčně bílý vzhled - vynikající chladící schopnost - S ohledem na použité přísady - schopnost přenášet velké tlaky - minimální tendence k tvorbě pěny - kvalitní ochrana zpracovávaných materiálů proti korozi a zabezpečení kvalitního povrchu válcovaných svazků obecně, - vysoká hydrolytická stabilita použitých komponentů a s tím související dlouhá životnost emulze. | POUŽITÍ WALZOEL SFM 132 se používá pro: - Válcování za studena železných kovů. - Válcování barevných kovů - Třískové obrábění barevných kovů a hliníku Kvalitativní standardy: Produkt svým složením splňuje požadavky předpisu TRGS 611. Doporučené koncentrace v obj. %: - Válcování oceli 2-4% - Válcování barevných kovů 4-8% - Třískové obrábění 5-8% |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WALZOEL SFM 132 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzhled | čirý,hnědy |  |  |  |  | visuálně |
| Kinematická viskozita při 40 oC | mm2 / s | 42 |  | DIN 51 562 |  |
| Hustota při 15 oC | kg / m3 | 900 |  | DIN 51 757 |  |
| Bod vzplanutí u.k. (Clev.) | oC | 190 |  | DIN ISO 2592 |  |
| Bod tuhnutí | oC | - 9 |  | DIN ISO 3016 |  |
| Popel (síranový) | g/100 g | 0,5 |  | DIN 51 575 |  |
| Číslo zmýdelnění | mg KOH/ g | 25 |  | DIN 51 559 |  |
| Číslo kyselosti (s) | mg KOH/ g | 4 |  | DIN 51 558 |  |
| Hodnoty platné pro 4% emulze produktu ve vodě o tvrdosti10°dH |  |  |  |  |  |
| Vzhled | mléčně bílá |  |  |  |  | visuálně |
| Hodnota pH |  | 7,5 |  | DIN 51 369 |  |
| Doba rozpadu pěny | min. | < 1 |  | Postup ESSO |  |
| Stabilita emulze po 24 hod. | Nepatrná olejová vrstva |  |  | Postup ESSO |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.