SCHNEIDOEL 41082

| POPIS SCHNEIDOEL 41082 je s vodou nemísitelný vysoce výkonný řezný olej pro třískové obrábění dílů ze středně těžce až těžce obrobitelných materiálů. Vhodně zvolená kombinace aditiv a kvalitního základového ropného rafinátu umožňuje při optimálně nastavených podmínkách dosáhnout velkého řezného výkonu. Přísady proti tvorbě mlhy v oleji SCHNEIDOEL 41082 ovlivňují při třískovém obrábění tvorbu mlhy na minimum. Součástky z mědi a ze slitin mědi nejsou produktem zabarvovány. Vyrobené součásti jsou dočasně chráněny proti korozi. | POUŽITÍ SCHNEIDOEL 41082 se používá pro: - Soustružení, vrtání do plna, vrtání závitů, vroubkování, soustružení závitů, upichování aj. při výrobě např.: vroubkovaných matic, zátek, záslepek z běžných ocelí a ocelí k zušlechťování. - Výroba dílů hromadné výroby jako např.: ložiskových kroužků z ložiskových ocelí nebo spirálových vrtáků z ocelí k zušlechťování. - Soustružení a upichování, stejně jako soustružení a řezání závitů vysoce přesných dílů. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| SCHNEIDOEL 41082 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 37 | DIN 51 562 díl 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 920 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 200 | DIN ISO 2592 |
| Korozivní účinky na mědi | st. koroze | 1-100A3 | DIN 51 759 |
| Barva | č.barvy | 2,5 | DIN ISO 2049 |
| Sloučeniny chloru |  | ano | DIN 51 577 díl 2 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.