UNIVIS HEES 46

Biologicky rychle odbouratelný hydraulický olej* na bázi esterů se stupněm ohrožení vod (WGK) 0

| POPIS UNIVIS HEES 46 je hydraulický olej šetrný k životnímu prostředí na bázi rychle biologicky odbouratelných syntetických esterů. UNIVIS HEES 46 je z více než 90% biologicky odbouratelný dle testů CEC-L-33-T-82. Mimoto je produkt UNIVIS HEES 46 díky esterovému základovému oleji a použité technologie aditivace zařazený do stupně ohrožení vod (WGK) 0. Z tohoto důvodu je při případném úniku nebo při prasknutí hadice životní prostředí mnohem méně zatíženo než při úniku konvenčního hydraulického oleje na minerálním základě. Na základě vysokého viskozitního indexu vykazuje UNIVIS HEES 46 podstatně menší změnu viskozity s teplotou než běžné minerální oleje, tzn. že se jedná o olej vícerozsahového charakteru. Zvláštní povaha esterů v kombinaci se speciálními přísadami propůjčují oleji UNIVIS HEES 46 následující kvalitativní znaky: - vynikající oxidační stabilita - excelentní ochrana proti opotřebení - extrémně dobré vlastnosti za nízkých teplot | POUŽITÍ UNIVIS HEES 46 je jako hydraulický olej všeobecně použitelný. Především se však používá v ekologicky citlivých oblastech jako např. v blízkosti ochranných pásem vodního zdroje, řek, jezer a je přednostně používán v zemědělství a lesnictví. Tento olej je dále vhodné používat ve všech případech, kde by se olej v případě havárie mohl dostat do životního prostředí. VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY Kvalitativní standardy: UNIVIS HEES 46 splňuje požadavky na mazací oleje třídy HLP a HVLP dle DIN 51524 díl 2, př. díl 3 a požadavky VDMA-listu pro biologicky rychle odbouratelné tlakové kapaliny. V každém případě je nutno si před naplněním oleje UNIVIS HEES 46 vyžádat souhlas výrobce hydraulického agregátu. Povolení / Doporučení: UNIVIS HEES 46 je výslovně doporučen firmou VOITH GmbH, Heidenheim v nové podnikové normě VN 106, případně 107 (oleje šetrné k životnímu prostředí pro vodní turbíny) |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIVIS HEES 46 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 9,5 48 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index |  | 185 | DIN ISO 2909 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 900 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí (Cleveland) | °C | 320 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -45 | DIN ISO 3016 |
| Neutralizační číslo | mg KOH/g | 0,6 | DIN 51 558 díl 1 |
| Obsah vody | g/100g | < 0,1 | DIN ISO 3733 |
| Nerozpustné látky | g/100g | < 0,03 | DIN 51 592 |
| Popel (oxid) (sulfat) | g/100g g/100g | < 0,01 < 0,01 | DIN EN 7 DIN 51 575 |
| Koroze na mědi | st. koroze | 1-100A3 | DIN 51 759 |
| Koroze na oceli | st. koroze | 0 A 0 B | DIN 51 585 |
| Deemulgační vlastnosti při 54°C | minuty | 20 | DIN 51 599 |
| Schopnost odloučení vzduchu | minuty | 1 | DIN 51 381 |
| Pěnivost S1 S2 S3 | ml ml ml | < 10/0 < 10/0 < 10/0 | ASTM D892 |
| Odolnost proti stárnutí - Baeder 110°C/3d - přír. viskozity | % | < 20 | v náv. na DIN 51 544 díl 3 |
| Snášenlivost s těsněními (7 dní, 100°C) SRE-NBR 1 rel. změna objemu změna tvrdosti dle SHORE-A | % stupeň SH | +9 -6 | DIN 51 358 díl 1 DIN 53 521 DIN 53 505 |
| Test v ozubení FZG (A/8,3/90) | st. pošk. síly | 12 | DIN 51 354 díl 2 |
| Mechanická zkouška v lamelovém čerpadle otěr kroužek otěr lamela | mg mg | < 120 < 30 | DIN 51 389 díl 2 |
| ISO viskozitní třída | ISO VG | 46 | DIN 51 519 |
| Biologická odbouratelnost, 21 dní | % | >90 | CEC-L-33-T-82 |
| Stupeň ohrožení vod | (WGK) | 0 | VCI-koncept |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.