FETT EGL 47205

| POPIS FETT EGL 47205 je speciální plastické mazivo formulováno na bázi litného zpevňovadla a ropného oleje mimořádně vysoké viskozity (cca 3000 mm2 / s při 40°C). Obsahuje vysokotlaké (EP) přísady a další speciální aditiva poskytující dobrou ochranu proti korozi a proti opotřebení. Jedná se o plastické mazivo vyvinuté pro extrémní pracovní podmínky, především pro mazání v mezní oblasti tření: - ve vysoce zatížených valivých ložiscích, - ve velkých valivých ložiscích pracujících při extrémně vysokých zatíženích (s/p 2-3) - v pomalu běžících valivých ložiscích velkých rozměrů a hodnotou n.d m < 30 000 mm/ min, - ve vysoce zatížených kluzných ložiscích. Pro FETT EGL 47205 jsou charakteristické zejména následující vlastnosti: - Schopností zmírňovat opotřebení a přenášet zatížení - ochrana zařízení proti korozi - mimořádně vysoká přilnavost | POUŽITÍ Plastické mazivo FETT EGL 47205 lze aplikovat v rozmezí pracovních teplot od -10 do +120°C, krátkodobě až do 140°C, při ztrátovém mazání až do 180°C. Je určené především pro nasazení v: - otevřených ozubených rotačních válcových pecí, bubnových mlýnů, drtičů, jeřábů a rýpadel, zdymadlových jezů a propustí, - na čepy válců při válcování v hutním průmyslu, - pomalu se pohybujících velmi zatížených valivých ložiscích, např. těžních pásech v dolech, - kluzných ložiscích pracujících při nízkých rychlostech. Kvalitativní standardy: FETT EGL 47205: - Je označen podle DIN 51 502 jako plastické mazivo KP 2 P-10. Data o produktu: viz. druhý list. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| FETT EGL 47205 |  |  |  |
| NLGI - konzistenční stupeň |  | 2 | DIN 51 818 |
| Penetrace po prohnětení | 0,1 mm | 290 | DIN ISO 2137 |
| Teplotní rozsah použití | °C | -10 až +120 | DIN 51 805 a DIN 51 806 |
| Zpevňovadlo | Litné mýdlo |  |  |
| Teplota skápnutí | °C | 190 | DIN ISO 2176 |
| Odolnost proti vodě | St. zhodnocení při zkušební teplotě | 0-90 | DIN 51 807, část 1 |
| Zkouška na čtyřkuličkovém stroji Svárové zatížení | N | 2800 | DIN 51 350, část 4 |
| Čerpatelnost při -15 / 0 / +20°C, 7 mm vnitřní průměr trubky 10 g / min -transportní tlak 100 g / min - transportní tlak Čerpatelnost při -15 / 0 / +20°C, 16 mm vnitřní průměr trubky 10 g / min -transportní tlak 100 g / min - transportní tlak | bar bar bar bar | >100/41,9/9,3 >100/>100/24,5 19,9/6,7/2,3 58,0/15,7/3,8 | DIN 51 816, část 1 |
| Tlak tečení při -10 °C -15°C | hPa hPa | 1250 <2000 | DIN 51 805 |
| Zkouška na korozivnost (SKF Emcor Test) | Stup. koroze | 0 a 0 | DIN 51 802 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 při 120 | DIN 51 811 |
| Obsah vody | % hm | < 0,2 | DIN ISO 3733 |
| Odlučitelnost oleje při normální zkoušce - 7 dní při 40°C | % hm | 1 | DIN 51 817 |
| Základový olej -Typ Kinematická viskozita při 40 °C 100°C | m2 /s (cSt) m2 /s (cSt) | Ropný olej 3000 100 | DIN 51 562, část 1 |
| Označení |  | KP 2 P-10 | DIN 51 502 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.