DAEMPFEROEL 307

| POPIS DAEMPFEROEL 307 je tlumičový olej určený pro použití v tlumičích osobních automobilů. Jedná se o nově formulovaný olej, který odpo-vídá poslední novelizaci VW TL 731 A. DAEMPFEROEL 307 má vynikající tekutost při nízkých teplotách, při současných minimálních ztrátách způsobených odpařováním. Pros-třednictvím optimální kombinace aditiv bylo dosaženo lepší tepelné stability, lepších otěrových vlastností i lepší ochrany proti opotřebení. | POUŽITÍ Tlumičový olej s velmi dobrými vlastnostmi při nízkých teplotách podle VW TL 731 A pro nasazení v tlumičích a tlumičových jednotách osobních auto-mobilů. Povolení: - VW TL- 731 provedení A (05/93) |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| DAEMPFEROEL 307 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 20 °C při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s mm2/s | 21,6 10,7 2,95 | DIN 51 550 ve spojení s DIN 51 561 nebo DIN 51 562, část 1 |
| Kinematická viskozita při 20 °C | mm2/s | 2 800 | din 51 562 |
| Viskozitní index | - | 130 | DIN ISO 2909 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 870 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí COC | °C | 166 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -51 | DIN ISO 3016 |
| Koroze - ocel - měď - měď hmotnostní ztráta | - - % | 1 1 0,4 | P- VW 1401 |
| Zkouška smykem na kuželovém ložisku (KRL / C, 20 h) -smyková ztráta -viskozita při 100 °C, po smyku | % mm2 / s | 6 2,78 | DIN 51 350, část 6 |
| Ztráta odpařením (Noack 1h/ 150 °C) | % | 4 | DIN 51 581 |
| Oxidace podle PV 1443 (24h/ 120 °C) pěnivost S1 při 25 °C pěnivost S1 při 95 °C | ml / ml ml / ml | 60 / 0 40 / 0 | ASTM D 892 ASTM D 892 |
| Schopnost oddělení vzduchu při 50 °C LAV 50°C po 1 min. LAV 50°C po 2 min. | min % obj % obj | 1 0,1 0,1 | DIN 51 381 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.