ESSO KNITTING OIL

32,46, 48

| POPIS Řada olejů ESSO KNITTING OIL jsou průzračné oleje určené pro textilní stroje. Jsou vyrobeny na základě medicinálních bílých olejů. Oleje vykazují dobrou ochranu proti opotřebení a vynikající odolnost proti stárnutí. ESSO KNITTING OIL 32 a 46 jsou bezpopelové, ESSO KNITTING OIL 48 obsahuje popelnaté přísady. | POUŽITÍ Oleje ESSO KNITTING OIL se používají především pro mazání pletacích strojů speciálně pro kruhové pletací stroje. Povolení: ESSO KNITTING OIL je povolen a doporučen firmou LONATI. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESSO KNITTING OIL |  | 32 | 46 | 48 |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 32 | 46 | 48 | 51 562 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 860 | 865 | 865 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | C | 232 | 231 | 232 | DIN ISO 2592 |
| Neutralizační číslo | °C |  0,03 | 1,4 |  0,03 | DIN 51 558, část 1 |
| Obsah vody | g /100 g |  0,1 |  |  | DIN ISO 3733 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 - 100 A3 |  |  | DIN 51 759 |
| Stanovení nerozpustných látek | g/ 100 g |  0,03 |  |  | DIN 51 592 |
| Barva podle Saybolta |  | +30 | +24 | +30 | DIN 51 411 |
| ISO -viskozitní klasifikace | ISO VG | 32 | 46 | 48 | DIN 51 519 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.