MASCHINENFETT C 2

| POPIS MASCHINENFETT C 2 je světlehnědé vysoce hodnotné plastické mazivo. Je zvláště vhodné pro mazaná místa, která pracují ve vlhkých a mokrých provozních podmínkách. MASCHINENFETT C 2 je formulován na základě vápenatého mýdla a minerálního základového oleje. Charakteristické kvalitativní znaky: - Odlučivost vody Zvláště vhodné pro místa, která jsou omývána vodou. I za těchto podmínek zajišťuje vynikající odolnost maziva proti vodě a dobré přilnavostní vlastnosti dlouhou životnost plastického maziva. - Čerpatelnost MASCHINENFETT C 2 je možno bez problémů dopravovat na mazaná místa. Je možné čerpat toto mazivo v centrálních mazacích systémech s dlouhými rozvody. - Ochrana proti korozi MASCHINENFETT C 2 chrání namazané plochy proti korozi - Nízkoteplotní vlastnosti Díky naftenickému základovému oleji je MASCHINENFETT C 2 použitelný i pro teploty pod -40°C | Kvalitativní standardy MASCHINENFETT C 2 - splňuje požadavky pro plastická maziva K2 C-40 dle DIN 51 825 - dle normy 51 502 se označuje jako plastické mazivo K2 C-40, M2 C-40 POUŽITÍ MASCHINENFETT C 2 je použitelný v teplotním rozmezí -40 až +60°C (při kratších intervalech domazávání do 80°C). - MASCHINENFETT C 2 se používá pro kluzné a valivé ložiska, které pracují za mokrých podmínek, např. mazání ložisek vrat propustí a zdymadel - mimo to je použitelný pro mazání stavebních strojů stejně jako pro - mazání vodících a hlavních ložisek Kaplanových turbín pomocí centrálního mazání |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| MASCHINENFETT C 2 |  |  |  |
| NLGI - konzistenční stupeň |  | 2 | DIN 51 818 |
| Penetrace po prohnětení | 0,1 mm | 280 | DIN ISO 2137 |
| Teplotní rozsah použití | °C | -4 až +60 | DIN 51 825 |
| Zpevňovadlo | Vápenaté mýdlo |  |  |
| Teplota skápnutí | °C | 100 | DIN ISO 2176 |
| Odolnost proti vodě | St. zhodnocení při zkušební teplotě | 1-60 | DIN 51 807, část 1 |
| Tlak tečení při - 20°C - 30°C - 40 °C | hPa | 350 650 1350 | DIN 51 805 |
| Oxidační stabilita - pokles tlaku po 100h při 100°C | kPa | < 80 | DIN 51 808 |
| Zkouška na korozivnost (SKF Emcor Test) | Stup. koroze | 0 a 0 | DIN 51 802 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 0 při 60 | DIN 51 811 |
| Obsah pevných látek větších než 25 mikrometrů | mg / kg | < 20 | DIN 51 813 |
| Obsah vody | % hm | 1,0 | DIN ISO 3733 |
| Odlučitelnost oleje při normální zkoušce - 7 dní při 40°C | % hm | 4,0 | DIN 51 817 |
| Typ základového oleje |  | naftenický minerální |  |
| Kinematická viskozita zákl. oleje při 40 °C | m2 /s (cSt) | 60 | DIN 51 562, část 1 |
| Výkonová klasifikace | K 2 C-40 |  | DIN 51 825 |
| Označení | K 2 C-40 | M 2 C-40 | DIN 51 502 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.