HAERTEOEL XM 50

| POPIS HAERTEOEL XM 50 je formulován na bázi ropných frakcí a je určený pro termální kalení materiálů ze železa. Jsou pro něj charakteristické následující vlastnosti: - Mírná ochlazovací schopnost HAERTEOEL XM 50 je učelné použít všude tam, kde jsou požadovány malé rychlosti ochlazení. - Zachování čistého povrchu HAERTEOEL XM 50 neovlivňuje negativně kvalitu povrchu ochlazovaného materiálu. - Vysoký bod vzplanutí Vysoký bod vzplanutí použitého základového oleje vytváří při použití HAERTEOEL XM 50 předpoklad bezpečného provozu. - Nízká odparnost Pro vysoce kvalitní základový olej použitý k formulaci HAERTEOEL XM 50 je charakteristická nízká odparnost i při vysokých teplotách. Z toho vyplývají pro uživatele následující výhody: -Nižší spotřeba oleje na doplňování lázně. -Menší znečišťování životního prostředí. - Tepelná stabilita HAERTEOEL XM 50 je tepelně velmi stabilní. Z tohoto důvodu i při vysokých teplotách kalení vzniká jen nepatrné množství produktů rozkladu oleje, negativně ovlivňujících kvalitu oleje nebo ochlazovaných součástí. | - Odolnost proti stárnutí Zvolená kombinace základového oleje a aditiv zajišťuje u HAERTEOEL XM 50 vysokou termickou a oxidační stabilitu. Z tohoto důvodu zůstávají výše uvedené vlastnosti dlouhodobě zachovány také při extrémně náročných aplikacích. Filtrací oleje a použitím ochranné atmosféry lze životnost oleje ještě významně prodloužit. POUŽITÍ V důsledku své schopnosti pomalého ochlazování je účelné HAERTEOEL XM 50 použít pro termálního kalení dílů z následujících materiálů: - Velmi legovaných ocelí, u kterých je prodloužená doba ochlazování akceptovatelná. - Nízkolegovaných ocelí, které v předcházející etapě byly zpracovány termochemicky, např. cementováním nebo karbonitridací, např. hřídelí, pouzder, kroužků, vřeten a čepů z ocelí k zušlechtění, automatových nebo nástrojových. Teploty olejové lázně by neměly dlouhodobě překročit následující hodnoty: - Při použití inertní atmosféry 150 oC - Při práci bez inertní armosféry 60-130oC |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| HAERTEOEL XM 50 |  |  |  |
| Vzhled | žlutavý, čirý |  | vizuálně |
| Barva ASTM | Číslo barvy | 1,0 | DIN ISO 2049 |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s | 30 5 | DIN 51 562 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 868 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 220 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -12 | DIN ISO 3016 |
| Stanovení Conradsonova karbonizačního zbytku | % hm | 0,02 | DIN 51 551 |
| Stárnutí, zvýšení Conradsonova karbon. zbytku | %hm | + 0,2 | DIN 51 352 DIN 51 551 |
| Ztráty odpařením za 1 hod. při 150°C za 1 hod. při 200°C | % hm | 0,2 2,5 | DIN 51 581 |
| Maximální rychlost ochlazování při teplotě | °C/s °C | 49 510 | Metoda ESSO (Quenchmaster) |
| Doporučené teploty lázně: otevřená lázeň lázeň s inertní atmosférou | °C | 60 až 130 max. 150 |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Rychlost ochlazování (°C/s)

Teplota °C