ESSO 4T Synthetic

| POPIS ESSO 4T Synthetic je plně syntetický vysoce výkonný celoroční olej, vyvinutý speciálně pro vzduchem i vodou chlazené čtyřtaktní motory motocyklů. Kombinace syntetických komponent a základového oleje se speciální aditivací nabízí: - optimální ochranu proti opo-třebení, - velké bezpečnostní rezervy také při extrémních provozních podmínkách a při trvalém provozu, - vynikající čistotu motoru, zejména v prostoru pístů a ventilů, | - spolehlivý záběr spojky, žádné lepení spojky, zejména při nízkých okolních teplotách - velmi dobrý studený start - POUŽITÍ - ESSO 4T Synthetic je určen pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtaktních motorech motocyklů. - Kvalitativní standarty: - API SG - CCMC G5 ESSO 4T Synthetic splňuje a překračuje požadavky mnoha výrobců motocyklů, jejichž předpisy je třeba se řídit. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| ESSO 4T Synthetic |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 15,3 100 | DIN 51 562 |
| Dynamická viskozita při -25°C | mPa.s | 4000 |  |
| Viskozitní index |  | 160 | DIN ISO 2909 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 855 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 205 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -36 | DIN ISO 3016 |
| TBN | mg KOH / g | 10,0 | DIN ISO 3771 |
| Popel (síranový) | g / 100 g | 1,5 | DIN 51 575 |
| Viskozitní třída dle SAE J 300 | SAE | 10W-40 |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.