Essolube XTS 301

SAE 10W-40

Premium lehkoběžný olej pro naftové a benzínové motory

| Popis Essolube XTS 301 je premium motorový olej pro naftové motory užitkových vozidel a pro naftové a benzínové motory osobních vozidel viskozitní třídy SAE 10W-40. Vyrovnaná kombinace vysoce rafinovaných základových olejů a syntetických komponentů ve spojení s moderní technologií aditivace umožňuje úsporu paliva. Použití Produkt je vhodný pro nasazení v nepřeplňovaných i přeplňovaných vznětových a v zážehových motorech, při prodloužených intervalech výměny oleje. Je vhodný také pro smíšené vozové parky. | Výkonnostní parametry Kvalitativní standardy: ACEA E2 / B2 / A2 API CF/SG Povolení: MB 228.1 MAN 271 Volvo VDS Perkins (Kategorie „acceptable“) VW 500 00/505 00 (1/97) Výhody - Úspora paliva díky pokrokové technologii. - Bezproblémové celoroční použití a vynikající vlastnosti při studeném startu. - Vynikající čistota motoru a ochrana proti opotřebení vedou k dlouhé životnosti motoru. X |
| --- | --- |

| Technické parametry |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 14,8 100 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index |  | 153 | DIN ISO 2909 |
| Dynamická viskozita při -20 °C | mPa.s | 3070 | DIN 51 398 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 873 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 222 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -33 | DIN ISO 3016 |
| Sulfátový popel | hmot. % | 1,5 | DIN 51 575 |
| TBN | mg KOH/g | 10 | DIN ISO 3771 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.