SOMENTOR 29

| POPIS SOMENTOR 29 je základový olej bez obsahu aromátů, který se díky velmi nízkému obsahu aromátů vyznačuje neutrálním zápachem. SOMENTOR 29 odpovídá požadavkům asociace US Food and Drug pro mazací prostředky, které se používají při výrobě zboží, které je v kontaktu s potravinou. (FDA Regulations 21 CFR 178.3910 a). | POUŽITÍ SOMENTOR 29 se převážně používá jako základový olej k válcování hliníku za studena (speciálně pro válcování fólií), kde se prokazuje vynikající chování při žíhání. SOMENTOR 29 se může také dodávat jako aditivovaný olej pod příslušným označením. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 část 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| SOMENTOR 29 |  |  |  |
| Vzhled |  | průzračný, čirý | vizuálně |
| Barva ASTM | číslo barvy | +30 | DIN 51 411 |
| Kinematická viskozita při 20°C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 2,3 1,6 | DIN 51 562 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 799 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí u.k. | °C | 74 | DIN 51 758 |
| Bot tuhnutí | °C | <-20 | DIN ISO 3016 |
| Popel (oxid) | g/100g | <0,003 | ASTM D 482 |
| Průběh destilace začátek destilace 50% objemových procent konec destilace | °C °C °C | 196 218 240 |  |
| Obsah aromátů | objem. % | <1 | ESSO metoda |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.