KUTWELL 40

| POPIS KUTWELL 40 je emulgační olej primárně určený pro třískové obrábění kovů. Je formulován na bázi velmi kvalitních ropných olejů a obsahuje vhodně zvolené emulgátory a stabilizátory. Koncentrát lze lehce emulgovat. Emulze oleje ve vodě se vyznačuje dobrou stabilitou a malým sklonem k pěnění. Vhodně zvolená kombinace biocidů chrání emulzi před napadením bakteriemi a významně tak prodlužuje její životnost. Učinné inhibitory zabezpečují krátkodobou ochranu obrobených dílů před korozí. Chemicky odolné barvy používané k nátěrům strojů (např. dvousložkové laky) nejsou emulzí poškozovány. - KUTWELL 40 neobsahuje sekundární aminy, dusitany, ani sloučeniny chlóru a bóru a představuje tak významný přínos k hygieně na pracovišti a k ochraně životního prostředí. | POUŽITÍ KUTWELL 40 představuje typ univerzálního emulgačního oleje pro třískové obrábění kovů. KUTWELL 40 lze použít pro vrtání, soustružení, řezání a broušení konstrukčních dílů z hliníku, slitin mědi, konstrukčních ocelí, běžných i ocelí k zušlechtění, temperované litiny. Doporučené provozní koncentrace : (objemové %) Běžné obrábění 4 - 10 Broušení 2 - 4 Před každým novým naplněním stroje produktem KUTWELL 40 by systém chladící kapaliny měl být pečlivě ošetřen a vyčištěn přípravkem SYSTEMREINIGER EXTRA společnosti ESSO. Kvalitativní standardy : S ohledem na svoje složení splňuje KUTWELL 40 požadavky TRGS 611. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| KUTWELL 40 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 55 | DIN 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 920 | DIN 51 757 |
| Vytvořená emulze Protikorozní vlastnosti emulze s koncentrací 2,5 % obj. | stup. koroze | 0 | DIN 51 360, část 1 |
| Hodnota pH emulze s koncentrací 2% obj. | °C | -21 | DIN 51 369 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Stanovení koncentrace:

Stupnice pro stanovení koncentrace produktu KUTWELL 40 pomocí ručního refraktometru  (přepočítávací faktor 0,9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9