MOTORENOEL HD

15W-40 O-236

| POPIS MOTORENOEL O-236 je vysoce výkonný motorový olej viskozitní klasifikace SAE 15W-40 pro nejrůznější způsoby použití. Produkt splňuje nároky moderních naftových a benzínových motorů. Jako olej pro naftové motory splňuje požadavky předpisu MB 228.1 a 227.1, MAN 271 a VW 505 00, stejně tak jako olej pro benzínové motory splňuje VW 501 01 Jeho vysoké čistící schopnosti zaručují vysokou čistotu teplotně zatížených pístů za všech provozních podmínek a zabraňují usazování nečistot. | Speciální aditivace propůjčuje produktu MOTORENOEL O-236 vynikající ochranu proti korozi i při delších provozních odstávkách. Ochrana proti opotřebení zaručuje dlouhou životnost motoru. POUŽITÍ - atmosferické a přeplňované naftové motory - benzínové a naftové motory osobních automobilů - VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY - Povolení: - Nato O-236 - BWB TL 9150-0063/4 (QB B-0290, platnost do 31/12/2002) |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s | 103 14,1 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index |  | 139 | DIN ISO 2909 |
| Dynamická viskozita při -15 °C | mPa.s | 2900 | DIN 51 377 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 886 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 220 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -30 | DIN ISO 3016 |
| TBN | mg KOH/g | 12 | DIN ISO 3771 |
| Sulfátový popel | hmot. % | 1,5 | DIN 51 575 |
| FZG test (A8,3/90) | stupeň poškoz. síly | 12 | DIN 51 354 díl 1 |
| Korozní test vlhká komora | st. kor. | 0 | DIN 51 359 |
| test ponořením do mořské vody | st. kor. | 0 | DIN 51 538 |
| neutralizace kyselinou | st. kor. | 0 | DIN 51 357 |
| Viskozitní třída | SAE | 15W-40 | SAE J 300 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.